ÍNDICE

I.	INTRODUCCION	2

II.	NORMATIVIDAD GENERAL	2

EP-AC-001-REC-09.- RECORTE DE CAPAS ASFÁLTICAS, ESPESOR DE HASTA 9 CM, P.U.O.T.	4

EP-AC-033-A76.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO, GRADO PG 76V-16, PARA LA FORMACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, P.U.O.T.	10

EP-AC-018-CAA-5.- SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CON PROTOCOLO AMAAC NIVEL II, ESPESOR DE 6 CM, NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, P.U.O.T.	18

EP-AC-025-SAA.- SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE MICROCARPETA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO CASAA, DE 3 CM DE ESPESOR, P.U.O.T.	36

EP-SH-004-M31.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYA (M-3.1 CONTINUA) CON PINTURA DE TRÁFICO BASE DE AGUA COLOR BLANCO DE 15 CM DE ANCHO, P.U.O.T.	58

EP-SH-003-M23.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYA SEPARADORA DE CARRIL (M-2.3 DISCONTINUA) CON PINTURA DE TRAFICO BASE AGUA COLOR BLANCO DE 15 CM DE ANCHO, P.U.O.T.	63

EP-SH-013-M33.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYA DE ORILLA IZQUIERDA (M-3.3 CONTINUA) CON PINTURA TRÁFICO BASE AGUA COLOR AMARILLO DE 15 CM DE ANCHO, P.U.O.T.	69

EP-SV-010-OD6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INDICADOR DE ALINEAMIENTO, P.U.O.T.	74

EP-SS-007-BAS. CONSTRUCCIÓN DE BANDAS ALERTADORAS DE SALIDA DEL CAMINO, P.U.O.T.	78

# INTRODUCCION

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, para continuar con su Política de mejoramiento constante de las Autopistas y Caminos Directos que administra, emite esta licitación para realizar la obra de:  “1A. ETAPA DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN INTERMEDIA MEDIANTE RECORTE Y REPOSICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COLOCACIÓN DE MICROCARPETA DEL KM 30+000 AL KM 70+000 , AMBOS CUERPOS,  EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO  HERMOSILLO - SANTA ANA; DE LA AUTOPISTA ESTACIÓN DON – NOGALES”.

En estas Especificaciones Particulares se mencionan las características y calidad de los materiales, así como también de los equipos de instalación permanente para asegurar que sean los adecuados para cada uno de los conceptos que se especifica.

Para lograr el objetivo de las obras antes descritas, en calidad, tiempo y economía, es necesario que el Organismo tenga la seguridad de las empresas que participen en esta licitación, las que fundamentalmente, deben contar con el equipo adecuado, suficiente tanto en capacidad, buen estado físico y mecánico que garanticen el cumplimiento del programa de obra previsto; asimismo que los materiales de los bancos que propongan, cumplan los requisitos de calidad especificados.

Para garantizar la calidad y los acabados de la obra, el Contratista de Obra realizará el control de calidad de todos los conceptos de obra de acuerdo con lo indicado en la norma N.CAL.1.01, Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción o Conservación y según lo establecido en la convocatoria, por lo que está obligado a instalar y mantener en campo, el personal, equipo de ingeniería y los laboratorios que se requieran; para tal efecto, conforme a lo señalado en el contrato y en el programa de control de calidad, lo que será considerado en sus costos indirectos.

# NORMATIVIDAD GENERAL

Regirá también la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en lo que corresponda, última edición. N.LEG.3/18, La carpeta 3 en sus partes: N·CTR·CAR·1·01 TERRACERÍAS y N·CTR·CAR·1·02 ESTRUCTURAS. La carpeta 4 en sus partes: N·CTR·CAR·1·03 DRENAJE Y SUBDRENAJE, Y N·CTR·CAR·1·04 PAVIMENTOS. La carpeta 5 en su parte: N·CTR·CAR·1·07 SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. La carpeta 6 en sus partes N·CAL·1·01 NORMA Ejecución del Control de Calidad durante la Construcción y/o Conservación, y N·CMT·4·05 MATERIALES ASFÁLTICOS, ADITIVOS Y MEZCLAS, NORMA Calidad de Materiales Asfálticos. La carpeta 7 en su Libro MMP MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES en su parte 4, Materiales para Pavimentos, título 05, Materiales Asfálticos, Aditivos y Mezclas. Manual de Señalización Vial y dispositivos de Seguridad 2014, Capítulos I (Generalidades del Señalamiento), II (Señales Vertical), III (Señales Horizontal), IV (Dispositivos de Seguridad), V (Obras y dispositivos diversos), VI (Señalamiento y Dispositivos para protección en zonas de Obras Viales).

Aplicarán también, en lo conducente, las Normas ASTM, así como el reglamento del ACI, Normas Oficiales Mexicanas, así como apegarse a las disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones que el Organismo fije cuando así lo requieran las Especificaciones Particulares.

# EP-AC-001-REC-09.- RECORTE DE CAPAS ASFÁLTICAS, ESPESOR DE HASTA 9 CM, P.U.O.T.

- Generales

  - Definición

Es el conjunto de actividades que se requieren para remover parcialmente la carpeta existente por medios mecánicos del tipo maquina perfiladora o fresadora de pavimentos equipada con sistemas especializados de nivelación y tambor de fresado, a la profundidad, ancho y sección en un espesor de hasta 9cm, dejando una superficie apta para recibir una nueva carpeta asfáltica.

  - Objetivo

El objetivo de este concepto es retirar parcialmente la carpeta existente deteriorada, en un espesor de hasta 9 cm, de manera controlada para dejar una superficie con una configuración definida que permita en una etapa posterior, colocar una nueva capa de carpeta asfáltica, a fin de restablecer o mejorar las características de resistencia de la carpeta asfáltica e implícitamente restituir la comodidad y seguridad de la superficie de rodadura.

  - Alcances

Los alcances consisten, en lo siguiente:

- Señalamiento de Protección de Obra: Previo a los trabajos, consiste en la instalación de todos los elementos de seguridad de protección de obra, de acuerdo a la especificación complementaria y general E.C.G. 10.- SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS.

- Delimitación del área por recortar: Antes de iniciar los trabajos, en una vista técnica entre la Contratista de obra, Supervisión Externa y la Residencia de Obra, deberán de revisar y verificar de manera conjunta, las zonas en donde se realizará esta actividad.

- Recorte de la carpeta existente: La superficie del pavimento existente será recortada de acuerdo a las mediciones topográficas obtenidas en campo, por la contratista de obra; deberán ser revisadas y validadas por la supervisión externa, para lograr la profundidad, ancho y sección en un espesor de hasta 9 cm al ser removida. La superficie resultante deberá ser regular, sin protuberancias, valles o crestas mayores que + 0.3 cm. El contratista de obra, deberá considerar lo indicado en la especificación complementaria y general, E.C.G.23. TOPOGRAFÍA.

- Carga y acarreo en el sitio de los trabajos, transporte al sitio de almacenamiento, descarga y acomodo del material producto de recorte.

- Limpieza de la superficie descubierta: Una vez ejecutado el recorte de la carpeta existente, se deberá realizar el barrido y limpieza de la superficie mediante equipo mecánico y aire a presión para eliminar polvo, agregados sueltos y restos de carpeta inestable (tecatas), para alojar la nueva carpeta asfáltica.

- Normas de referencia

  - Normas Generales aplicables

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| RECORTE DE CARPETAS ASFÁLTICAS | N.CSV.CAR.3.02.007/10 |
| RECORTE DE PAVIMENTOS | N.CSV.CAR.4.02.003/03 |

- Requisitos de calidad

  - Equipo

El equipo que se utilice para el recorte de la carpeta existente, será con una maquina perfiladora o fresadora de pavimentos en frío equipada con las siguientes características técnicas:

- UNIDAD DE FRESADO. El tambor deberá tener una anchura de fresado mínima de 2.00 m con una profundidad de fresado de 0-100 mm y distancias entre las líneas de las picas de 8 mm con 274 picas en buen estado.

- SISTEMA DE PENDIENTE RÁPIDA. - El equipo deberá contar con un sensor rápido de inclinación que permita introducir la pendiente deseada sin importar la pendiente existente en sitio.

- SISTEMA MULTIPLEX. La máquina deberá contar con un sistema de corrección de perfil longitudinal compuesto de 3 sensores a cada lado de la maquina en una longitud mínima de 6 metros uno en la parte posterior, en el centro y otro en la parte delantera, el sistema deberá ser capaz de leer estas 3 referencias y realizará un promedio en tiempo real disminuyendo así las deformaciones longitudinales del pavimento. Se requiere el uso de un sensor por cada lado del equipo perfilador o de fresado, utilizando como referencia de nivel un hilo o cable de topografía.  Los pines en donde se monte el cable deberán estar instalados a máximo 5 metros de distancia entre pines a manera de asegurar niveles para mejorar el alineamiento vertical.

- CONTROL DE REVOLUCIONES DEL ROTOR. La máquina deberá ser capaz de variar en al menos 2 rangos de revoluciones el tambor de corte.

- CONTROL DE VELOCIDAD. La máquina deberá tener control de velocidad de avance.

- Marcos interiores que permitan controlar la profundidad de fresado.

- Banda recuperadora de material fresado, que permita la carga a camiones automáticamente en el proceso de fresado.

- Cilindros hidráulicos para mantener constante la presión sobre las cabezas de corte.

- Autopropulsado con la masa suficiente para producir un fresado uniforme.

Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que duren los trabajos y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución de los trabajos y a juicio del Organismo, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente los trabajos en tanto que el contratista corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista de obra.

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO

En un tramo de al menos 50 metros de longitud, la Contratista de obra, deberá de definir la velocidad y revoluciones de rotor adecuadas del corte de la carpeta superficial, la cual deberá ser aprobada por la supervisión externa y el residente de obra por parte de CAPUFE

Posteriormente, se ingresará a la maquina fresadora, los datos profundidad de corte y pendientes, velocidades de rotor y avance de corte, para posteriormente proceder a realizar el recorte en la superficie total del pavimento.

Posterior al recorte parcial de la carpeta existente, deberá eliminarse también los restos de carpeta asfáltica que queden semiadheridos a la superficie (costras o tecatas), para no dejar la superficie contaminada con material inestable; el material producto del recorte y restos de carpeta será depositado en camiones mediante la banda transportadora de la fresadora y se almacenará en el banco de almacenamiento indicado en la especificación complementaria y general E.C.G. 19 BANCOS DE ALMACENAMIENTO Y DESPERDICIO.

Finalmente se realizará un barrido de la superficie con equipo mecánico, además se utilizará un compresor de aire que incluya un chiflón, para liberar el 100% de las partículas sueltas y polvo de todo el ancho de trabajo con la finalidad de permitir una superficie óptima para recibir el riego de liga y tendido de la carpeta.

Con el equipo de recorte se deberán lograr los rendimientos apropiados que permitan en la misma jornada laboral concluir el corte y reponer la carpeta asfáltica, conforme al período de ejecución establecido, evitando daños en la carpeta de las áreas adyacentes, sin afectar la estabilidad de la capa subyacente y tomando como base la normativa N.CSV.CAR.4.02.003/03 en lo referente a recorte de pavimentos.

- Procedimiento constructivo

El procedimiento constructivo para utilizar por el contratista de obra deberá considerar al menos los siguientes aspectos:

Antes de iniciar los trabajos del recorte parcial de la carpeta existente, el Contratista de la obra en conjunto con la Supervisión externa y el Residente del Organismo, deberán de revisar y verificar de manera conjunta, las zonas en donde se realizará el recorte de la carpeta existente, seleccionando las zonas con mayor deterioro para ajustar los larguillos que entregará el contratista al Residente.

Se realizará el recorte parcial de la carpeta asfáltica actual que se encuentra deteriorada, con una máquina perfiladora o fresadora de pavimentos, que permita fresar en una sola pasada, en las zonas donde indique el Organismo, para lograr la profundidad, ancho y sección en un espesor de hasta 9 cm al ser removida (de acuerdo a las mediciones topográficas obtenidas en campo, por la contratista de obra y deberán ser revisadas y validadas por la supervisión externa).

En el tramo donde se localice una zona de puente y/o donde lo ordene el Organismo se realizará el corte del pavimento con una máquina perfiladora que permita fresar en una sola pasada el espesor requerido. En estos casos el corte en frío se realizará en primer lugar en el sentido 1 y posteriormente en el sentido 2 cuando aplique, teniendo en cuenta que las actividades permitan en la misma jornada laboral concluir el corte y reponer la carpeta asfáltica.

No se permitirá el cruce de los camiones de acarreo a través del derecho de vía ni la utilización de accesos no autorizados; para la determinación y realización de sus acarreos deberá considerar la utilización de accesos, retornos y salidas oficiales de la autopista. En las plazas de cobro no existe paso libre de peaje para ningún vehículo, por lo que en sus proposiciones se deberá considerar esta situación.

En lo que se refiere al seccionamiento antes y después del recorte del pavimento, así como después de la colocación del concreto asfáltico, las secciones se llevarán a cabo a cada 20.00 m, en el ancho de fresado, verificando el espesor en al menos cinco puntos.

Para dar por terminado el corte en frío del pavimento existente, se deberá cumplir con una tolerancia de ± 0.3 cm en los niveles de la superficie fresada.

- Configuración de la superficie después del recorte

El contratista de obra deberá garantizar que la superficie de la carpeta producto del corte, permita un perfil, pendientes y acabado uniformes, libre de surcos pronunciados; para alojar la carpeta asfáltica nueva, lo cual deberá estar verificado y validado por la Supervisión externa.

El recorte de la carpeta existente con profundidad de hasta 9 cm, se ejecutará con máquina perfiladora y deberá garantizar que la superficie cortada presente un acabado fino, de acuerdo a lo siguiente:

- Espacio: 8 mm

- Distancia de valle a cresta: 2,31 mm

- Ángulo de ruptura: 120°

Nota: El tambor deberá tener una anchura mínima de 1.80 metros.

- Criterios de aceptación, rechazo y tolerancias

El concepto se aceptará, si cumple lo siguiente:

- El punto de medición (± 0.3 cm), será tomada a partir de las crestas del recorte.

- El espesor de recorte es de hasta  9 cm (± 0.3 cm).

- La superficie descubierta después del recorte deberá presentar un acabado fino, sin irregularidades mayores que ± 0.3 cm al espesor indicado de hasta 9 cm para lograr la profundidad, ancho y sección en un espesor de hasta 9 cm al ser removida (de acuerdo a las mediciones topográficas).

- El material producto del recorte sea colocado en su totalidad en los bancos de almacenamiento indicados por el Organismo.

- Medición

La unidad de medición del recorte, se hará tomando como unidad el metro cúbico (m³), para efecto de pago se considerará el volumen resultante del espesor, y secciones transversales, medidas mediante seccionamiento topográfico, a partir de las crestas del recorte, con aproximación a dos decimales.

- Base de pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico (m³) de carpeta asfáltica fresada. Este precio unitario incluye:

- Delimitación y marcado de las áreas a recortar;

- El corte del pavimento existente en un espesor de hasta 9 cm, cuya medición será tomada a partir de las crestas del corte;

- Carga y retiro del material producto del corte, así como su traslado al sitio de su disposición final;

- Barrido y limpieza de la superficie descubierta mediante equipo mecánico y aire a presión;

- Mano de obra, materiales, maquinaria, equipo y herramienta menor que fuera necesario;

- El agua para enfriamiento del equipo de corte;

- Los tiempos de los vehículos de transporte durante las cargas y descargas;

- Costos por el acarreo del material de fresado al banco de desperdicio indicado en la E.C.G. 19 BANCOS DE ALMACENAMIENTO Y DESPERDICIO;

- Y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto de obra. P.U.O.T.

Así mismo, se indica que por tratarse de trabajos de conservación mayor no se requiere proyecto geométrico.

# EP-AC-033-A76.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO, GRADO PG 76V-16, PARA LA FORMACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, P.U.O.T.

1.  	Generales

El Cemento Asfáltico que se utilizará para la producción de las diferentes mezclas será modificado con un polímero tipo I, Grado PG 76V-16. Este cemento asfáltico es un producto que cumple los requerimientos de clima y de un tránsito específico, solicitados a los asfaltos grado PG y que incorpora los beneficios de la adición de un polímero para mejorar la respuesta a las solicitaciones esfuerzo-deformación, condiciones climáticas y humedad.

  - Descripción:

Se entenderá por Cemento Asfáltico Modificado con Polímero tipo I, el producto final de la disolución del polímero en el asfalto, de tal manera que las distintas moléculas del polímero formen una red interna en el asfalto, la cual deberá ser un sistema homogéneo, estable en el tiempo y a cambios de temperatura.

Los cementos asfálticos grado PG, son aquellos cuyo comportamiento en los pavimentos está definido por las temperaturas máxima y mínima que se esperan en el lugar de su aplicación, por la intensidad del tránsito esperada y por la velocidad de operación de la carretera, a partir de las cuales se asegura un desempeño adecuado para resistir deformaciones, agrietamientos por temperaturas bajas y agrietamiento por fatiga, en condiciones de trabajo que se han correlacionado con pruebas y tratamientos especiales para producir simulaciones de envejecimiento a corto y a largo plazo. Estas pruebas miden propiedades físicas que pueden ser directamente relacionadas, mediante principios de ingeniería, con el comportamiento en obra, y forman parte de los productos del Programa de Investigación de Carreteras desarrollado por la Unión Americana, conocida como la Tecnología SHRP.

El polímero tipo I, es un producto que se añade al cemento asfáltico para modificar sus propiedades físicas, químicas y reológicas; para incrementar la resistencia de las mezclas asfálticas a la deformación y a los esfuerzos de tensión repetidos, reduciendo las deformaciones plásticas y la fatiga, así como la susceptibilidad a las variaciones de temperatura, humedad y oxidación y mejorando la adherencia con el material pétreo. Estos materiales se adicionan directamente al cemento asfáltico antes de mezclarlo con el material pétreo.

  - Objetivo

El cemento asfáltico se empleará para el diseño y la elaboración de la mezcla asfáltica que se utilizará en la construcción de la Carpeta Asfáltica para los trabajos de la presente licitación.

  - Alcance

El concepto incluye el suministro y la aplicación del cemento asfáltico tipo PG 76V-16 modificado en planta con polímero tipo I necesarios para la formación de la mezcla asfáltica.

  - Secciones relacionadas

| No. CONSECUTIVO DEL CONCEPTO | CLAVE DEL CONCEPTO | CÓDIGO DE LA ESPECIFICACIÓN ASOCIADA | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO-AC-01-REC-09 | EP-AC-001-REC-09 | RECORTE DE CAPAS ASFÁLTICAS, ESPESOR DE HASTA 9 CM, P.U.O.T. |

- Normas de referencia

  - Normas generales

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| MATERIALES PÉTREOS PARA CARPETAS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS | N·CMT·4·04 |
| SELECCIÓN DEL ASFALTO SEGÚN SU GRADO DE DESEMPEÑO | MANUAL DEL USUARIO |

  - Normas para materiales

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| CALIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS | N·CMT·4·05·001 |
| CALIDAD DE CEMENTOS ASFÁLTICOS SEGÚN SU GRADO DE DESEMPEÑO (PG) | N·CMT·4·05·004 |
| CALIDAD DE CEMENTOS ASFALTICOS MODIFICADOS | N-CMT-4-05-002 |

- Requisitos de calidad

    - Materiales

Para la construcción de la carpeta asfáltica se empleará cemento asfáltico modificado con polímero tipo I, grado PG 76V-16, debiendo cumplir con las características y requisitos de calidad indicado en la norma N·CMT·4·05·004/18, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SICT, de acuerdo a lo siguiente;

REQUISITOS DE CALIDAD PARA CEMENTOS ASFÁLTICOS SEGÚN SU GRADO DE DESEMPEÑO (PG).

Los cementos asfálticos con los grados de desempeño (PG) seleccionados como se indica en la Cláusula D. de la Norma N.CMT.4.05.004/18, antes y después de envejecidos en el laboratorio para simular las condiciones del envejecimiento que se espera tengan durante su vida útil en la obra, cumplirán con los requisitos de calidad que se indican en la Norma N.CMT.4.05.004/18.

El cemento asfáltico modificado, que se utilice en la elaboración de la mezcla asfáltica, deberá cumplir con las especificaciones mostradas en la Tabla 1 – Requisitos de calidad para cementos asfalticos según nivel de ajuste.

Los licitantes deberán considerar el modificar en una planta industrial establecida, el cemento asfáltico Grado PG 76V-16, utilizando un polímero tipo I, el cual debe de cumplir con lo establecido en la Tabla 2 – Especificaciones del cemento asfáltico, según su grado de desempeño (PG) y nivel de ajuste.

Tabla 2 – Requisitos de calidad para cementos asfalticos según su grado de desempeño (PG) y nivel de ajuste:

Tabla 2 – Requisitos de calidad para cementos asfalticos según su grado de desempeño (PG) y nivel de ajuste (continuación):

Los licitantes deberán considerar el costo de modificar en una planta industrial establecida, el cemento asfáltico Grado PG 76V-16, utilizando un polímero tipo I, el cual debe de cumplir con lo establecido en la Tabla 2 – Especificaciones del cemento asfáltico modificado con polímero de la N.CMT.4.05.002/06.

El Contratista de Obra deberá cotizar el cemento asfáltico utilizando un polímero tipo I, como agente modificador, que dé como resultado un Grado PG 76V-16.

También deberá considerar el sobrecosto de adicionar al asfalto modificado en la misma planta industrial, con aditivos anti-desprendimiento en caso de que se requieran para cumplir las propiedades de baja susceptibilidad a la humedad de la mezcla con la prueba de Tensión Indirecta (TSR).

    - Equipos

El equipo que se utilice para el transporte, almacenamiento, calentamiento, bombeo e incorporación del cemento asfáltico al secador de la planta de asfalto, será el adecuado para obtener la dosificación indicada en esta especificación particular.

  - Funcionales o de desempeño

Previo a la ejecución de cualquier actividad referente a la elaboración de la mezcla asfáltica y con el objeto de que el Organismo autorice el uso del cemento asfáltico propuesto; el Contratista de Obra deberá de presentar un estudio de caracterización donde compruebe que cumplirá con las especificaciones mostradas en la tabla 2 de la N.CMT.4.05.002/06.

- Procedimiento constructivo

PRODUCCIÓN DEL CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, GRADO PG 76V-16:

La producción del cemento asfáltico a que se refiere esta Especificación, se deberá realizar en planta industrial, donde se cuente con los equipos especiales adecuados para la incorporación y estabilización de los materiales requeridos, así como con un laboratorio con reconocimiento por la AMAAC-IMT.

- Pruebas de control de calidad a realizar (Tipo, cantidad, criterios para ejecución).

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista de Obra deberá comprobar que la calidad y características del cemento asfáltico propuesto, y autorizado por el Organismo, cumplan siempre con lo señalado en la tabla 2 – especificaciones del cemento asfáltico modificado con polímero. Así mismo, dicho muestreo se sujetará a cada depósito (auto taque) de cemento asfáltico suministrado realizando las pruebas de aceptación de la tabla 1, se realizará una evaluación completa de acuerdo a la tabla 1 antes mencionada por cada auto tanque que sea suministrado.

Además, la planta modificadora emitirá, durante el suministro del ligante asfáltico, un certificado de control de calidad por cada lote suministrado del cemento asfáltico Grado PG 76V-16 que contemple las pruebas de “ACEPTACIÓN” mencionadas en el párrafo anterior.

- Criterios de aceptación o Rechazo y tolerancias.

Para efectos de esta licitación, el Contratista de Obra (el licitante ganador) deberá de anexar un documento a cada estimación de obra, una copia del Certificado de Calidad de los suministros de asfaltos de cada lote utilizado, en donde se indiquen los valores de referencia y obtenidos en el asfalto, y se haga constar si cumple o no. Así mismo, deberá indicar la cantidad que éste ampara y la factura del mismo, generada por la empresa que suministrará el Cemento asfáltico.

Este documento, deberá incluir un Código QR que permita la verificación de su autenticidad. Asimismo, deberán incluir la factura generada por la empresa que suministra la emulsión.

La lectura del código QR deberá remitir a una liga de la empresa suministradora en donde pueda revisarse de manera directa el documento y verificar su autenticidad, expedido por su propio laboratorio o por cualquier otro debidamente con reconocimiento por AMAAC-IMT.

En cualquier momento el Organismo puede verificar a través de su supervisión externa la calidad del asfalto modificado con polímero grado PG, en muestras obtenidas como se establece en el Manual M•MMP•4•05•001 Muestreo de Materiales Asfálticos y mediante los procedimientos de prueba contenidos en los Manuales que se señalan en ese manual y en la tabla 1 de esta especificación particular. Será motivo de rechazo por parte del Organismo, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente Especificación.

Así mismo, el Organismo también tiene la facultad de verificar a través de su supervisión externa la cantidad y tipo de cemento asfáltico utilizado por el Contratista de Obra. El Organismo en cualquier momento, conforme lo considere conveniente según su juicio, podrá solicitar directamente a la empresa productora del cemento asfáltico la información correspondiente que acredite la cantidad y calidad del Cemento Asfáltico modificado con polímero tipo I, para obtener un Grado PG 76V-16 utilizado en la obra referente a la presente Licitación.

Centro proveedor de productos asfálticos.

El suministro de los productos asfálticos, queda a criterio del licitante y podrá hacerse de manera indistinta de cualquiera de las refinerías que produzcan ese tipo de cemento asfáltico, debiendo cumplir con las tolerancias permitidas en las especificaciones.

Acarreos de productos asfálticos.

Los acarreos deberán considerarse dentro del análisis de precio unitario de los materiales asfálticos por unidad de obra terminada.

- Medición

La unidad de medida para el cemento asfáltico Grado PG 76V-16 modificado, será el kilogramo (kg) aproximando a dos (2.00) decimales, a entera satisfacción del Organismo.

- Base de pago

El cemento asfáltico utilizando un polímero tipo I, como agente modificador, Grado PG 76V-16, que se empleará en la elaboración de concreto asfáltico por unidad de obra terminada (P.U.O.T) se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo (kg); este precio incluye lo que corresponda por:

- Valor de adquisición de los productos asfálticos, polímero, estabilizadores y/o reactantes, incorporación y estabilización del polímero;

- Limpieza del tanque en que se transporte;

- Arrastre en la planta de producción del material y en el lugar de destino;

- Carga al equipo de transporte;

- Acarreo al lugar de utilización de la obra y descarga;

- Cargo por almacenamiento;

- Acarreo del depósito a la planta mezcladora;

- Aplicación del material asfáltico en la forma que se fije;

- Todas las operaciones de calentamiento y bombeo requerido, mermas y desperdicios;

- Y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas;

- Y en general todo lo necesario para llevar a cabo la correcta ejecución de este concepto de obra a entera satisfacción del Organismo.

Para efectos del trámite de pago, el Contratista de Obra deberá de anexar un documento a cada estimación de obra, una copia del Certificado de Calidad de los suministros de asfaltos de cada lote utilizado, en donde se indiquen los valores de referencia y obtenidos en el asfalto, y se haga constar si cumple o no. Así mismo, deberá indicar la cantidad que éste ampara y la factura del mismo, generada por la empresa que suministrará el Cemento asfáltico.

Este documento, deberá incluir un Código QR que permita la verificación de su autenticidad. Asimismo, deberán incluir la factura generada por la empresa que suministra la emulsión.

La lectura del código QR deberá remitir a una liga de la empresa suministradora en donde pueda revisarse de manera directa el documento y verificar su autenticidad.

# EP-AC-018-CAA-5.- SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CON PROTOCOLO AMAAC NIVEL II, ESPESOR DE 6 CM, NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, P.U.O.T.

- Generales

Esta especificación particular contiene las características de calidad que deberán considerarse para la construcción de Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa de Alto Desempeño.

Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente, son aquellas que se construyen mediante el tendido y compactación de una mezcla de materiales pétreos y cemento asfáltico. Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente se construyen para proporcionar al usuario una superficie de rodamiento uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y segura. Las carpetas de granulometría densa tienen además la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento. La mezcla asfáltica de alto desempeño, es una mezcla especialmente diseñada y construida para resistir deformaciones permanentes, fatiga y tener mayor resistencia a los agentes ambientales.

  - Descripción del concepto

Consiste en el suministro de los materiales (a excepción del cemento asfáltico y el riego de liga, el cual se pagarán en otros conceptos) y la construcción de una Carpeta asfáltica, con espesor de hasta 6 cm en zonas aisladas, elaborada en planta con material pétreo, tamaño nominal de 19 mm (3/4”) y cemento asfáltico grado PG 76V-16, modificado con polímero tipo I, como agente modificador.

  - Objetivo del concepto

Es la capa o conjunto de capas que se construyen sobre el pavimento remanente existente, con objeto de nivelarla y dejarla a nivel de la rasante actual, eliminado las depresiones, asentamientos y diferencias de nivel en tramos cortos del pavimento, que ocasiona la dificultad en la operación vehicular, acentuándose este problema en épocas de lluvias por la acumulación de agua.

  - Alcances

Los trabajos constituyen al suministro y colocación de una carpeta asfáltica de alto desempeño de granulometría densa, mediante el tendido y compactación de una mezcla de materiales pétreos, cemento asfáltico grado PG 76-22 modificado con polímero tipo I, como agente modificador, con la finalidad de reforzar la estructura del pavimento, así como también mejorar las características de comodidad y seguridad de la superficie de rodadura, para el usuario.

Este concepto incluye el suministro del material pétreo, la fabricación de la mezcla, su tendido y compactación, así como todas aquellas actividades y materiales necesarios, para ejecutar el concepto.

Este concepto no incluye el suministro del cemento asfaltico ni el suministro y aplicación del riego de liga, los cuales se pagarán por separado como conceptos independientes.

  - Especificaciones y secciones relacionadas

| No. CONSECUTIVO DEL CONCEPTO | CLAVE DEL CONCEPTO | CÓDIGO DE LA ESPECIFICACIÓN ASOCIADA | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO-AC-001-REC-5-7 | EP-AC-001-REC-5-7 | RECORTE DE CAPAS ASFÁLTICAS, ESPESOR DE 5 A 7 CM, P.U.O.T. |
| 2 | C0-AC-004-BPA | EP-AC-004-BPA | BACHEO PROFUNDO (RECORTE Y REPOSICIÓN DE CAPAS ESTRUCTURALES DEL PAVIMENTO EN ÁREAS AISLADAS)P.U.O.T. |
| 5 | CO-AC-032-A701 | EP-AC-032-A701 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO, GRADO PG 70H-16, PARA LA FORMACIÓN DE MEZCLAS ASFALTICAS, P.U.O.T. |
| 6 | CO-AC-016-RLI | N.CTR.CAR.1.04.005/15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON UNA PROPORCIÓN APROXIMADA DE 0.8 L/M2, P.U.O.T. |
| 7 | CO-AC-022-TSM | EP-AC-022-TSM | SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE MICROAGLOMERADO INCLUYE RIEGO DE LIGA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, P.U.O.T. |

- Normas de referencia

  - Normas Generales aplicables

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| RECORTE DE CARPETAS ASFÁLTICAS | N.CSV.CAR.3.02.007 |
| RECORTE DE PAVIMENTOS | N.CVS.CAR.4.02.003 |
| CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE | N.CTR.CAR.1.04.006 |

  - Normas Para materiales

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS | N.CMT.4.04 |
| CALIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS | N.CMT.4.05.001 |
| CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA CARRETERAS | N.CMT.4.05.003 |
| CALIDAD DE CEMENTOS ASFÁLTICOS SEGÚN SU GRADO DE DESEMPEÑO (PG) | N.CMT.4.05.004 |

- Requisitos de calidad

Nota: Queda excluido el uso de agregados de origen calizo.

3.1. Materiales

3.1.1.a AGREGADO GRUESO.

El agregado grueso (material pétreo retenido en la malla No. 4) deberá ser de un banco aprobado por el Organismo, triturado totalmente a un tamaño nominal del material pétreo de 19 mm (3/4”), debiendo cumplir este con las especificaciones que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Características de calidad del agregado grueso.

| Característica | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Densidad relativa del material pétreo seco | ASTM C 127 | 2,4 mínimo |
| Absorción, % | ASTM C127 | Reportar |
| Partículas trituradas, % (2 caras o más) | ASTM D 5821 | 85 mínimo |
| Desgaste Los Ángeles, % | ASTM C131 | 30 máximo |
| Desgaste Microdeval, % | AASHTO T327 / ASTM D 6928 | 18 máximo |
| Intemperismo acelerado, % | AASHTO T 104 / ASTM C 88 | 15 máx. para sulfato de sodio 20 máx. para sulfato de magnesio |
| Partículas planas y alargadas, % | ASTM D 4791 | 40 máximo |
| Desprendimiento por fricción, % | M.MMP.4.04.009 | 20 máximo |

Así mismo, deberá presentar al Residente por parte del Organismo, la prueba de resistencia al pulimiento TEX-438-A y una copia del certificado del laboratorio que realizó la prueba, previo al inicio de los trabajos.

3.1.1.b AGREGADO FINO.

El agregado fino (material que pasa la malla No 4) constituirá parte del “mastic asfáltico” y deberán provenir de un banco que cumpla con los solicitado en estas especificaciones particulares marcadas en la tabla 3.

Tabla 3. Propiedades del Agregado Fino*

| Característica | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Densidad relativa del material pétreo seco | ASTM C128 | 2,4 mín. |
| Absorción, % | ASTM C128 | Reportar |
| Equivalente de arena,% | M-MMP-4-04-004/16 / ASTM D 2419 | 50 min. |
| Angularidad, % | AASHTO T 304 | 45 mín. |
| Azul de metileno, mg/g | M-MMP-4-04-014 | 15 máx. |

3.1.1. c. DISEÑO DE LA MEZCLA.

El diseño de la mezcla se realizará bajo los lineamientos del manual M.MMP.4.05.46, Método de Diseño por Desempeño para Mezclas asfálticas de Granulometría Densa, para un número de ejes equivalentes de 1 a 30 millones.

Previo a la compactación de los especímenes en el laboratorio, la mezcla deberá curarse en un horno, a la temperatura de compactación, 2.0 horas para cuando los agregados presenten una absorción combinada menor o igual a 2.5% y 4.0 horas para absorción combinada mayor a 2.5%.

Para la fabricación de los especímenes, la mezcla asfáltica deberá ser compactada en el Compactador Giratorio Superpave de acuerdo con el número de giros correspondientes a los ejes equivalentes de diseño tomando en cuenta lo especificado en la ASTM D6925, con un ángulo de 1.25° y 600 kPa de presión. Ver tabla 6.

La selección del contenido de asfalto estará en función del cumplimiento de las propiedades volumétricas indicadas en la tabla 5.

La granulometría del material pétreo para la mezcla asfáltica de granulometría densa, deberá apegarse a lo siguiente:

Tabla 4. Requisitos de Granulometría del Material Pétreo para Mezclas Asfálticas de Granulometría Densa:

| Malla |  | Tamaño nominal del material pétreo [1] |
| --- | --- | --- |
|  |  | mm (in) |
| Abertura mm | Designación | 19 |
|  |  | (3/4) |
|  |  | Porcentaje que pasa (en masa) |
| 50 | 2 in | --- |
| 37,5 | 1½ in | --- |
| 25 | 1 in | 100 |
| 19 | ¾ in | 90 - 100 |
| 12,5 | ½ in | 72 - 89 |
| 9,5 | ⅜ in | 60 - 82 |
| 6,3 | ¼ in | 44 - 71 |
| 4,75 | N°4 | 37 - 64 |
| 2 | N°10 | 20 - 46 |
| 0,85 | N°20 | 12 - 35 |
| 0,425 | N°40 | 8 - 27 |
| 0,25 | N°60 | 6 - 21 |
| 0,15 | N°100 | 4 - 16 |
| 0,075 | N°200 | 2 - 8 |

[1] El tamaño nominal de un material pétreo es la abertura de la malla con la que se designa el material que cumpla con una determinada granulometría.

Tabla 5. Requerimientos Volumétricos de la mezcla asfáltica.

Valores de los parámetros volumétricos necesarios para el diseño óptimo de una mezcla asfáltica.

| Intensidad del tránsito (∑L)1 | Porcentaje de la densidad relativa teórica máxima |  |  | Vacíos en el material pétreo mínimo (VMPmín) | Vacíos llenos de asfalto (VFA) % | Relación filler- cemento asfáltico (F – CA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % dmm |  |  | % |  |  |
|  | Giros de compactación[1] |  |  | Tamaño nominal (mm) |  |  |
|  | Iniciales | Diseño | Máximo | 19 | 65 - 75 | 0,6 – 1,2 |
|  | Nini | Ndis | Nmáx |  |  |  |
| 1 a ˂ 30 | ≤ 89 | 96 | ≤ 98 | 13,0 |  |  |
| [1] Nini, Número de giros de compactación iniciales, Ndis, Número de giros de compactación de diseño y Nmáx, Número de giros de compactación máximo. |  |  |  |  |  |  |

Tabla 6. Número de Giros de Compactación

| Intensidad del Tránsito ∑L (millones) | Números de giros de compactación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iniciales, Nini | De diseño, Ndis | Máximo, Nmáx |
| 1 a ˂ 30 | 8 | 100 | 160 |

Parámetros que debe cumplir el diseño de la mezcla asfáltica óptima:

| Resumen de los parámetros de diseño en laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Ejes Equivalentes de diseño |  |  |  | Características de calidad del agregado grueso |  |  |  |
| 1 a 30 millones |  |  |  | Característica | Norma | Especificación |  |
|  |  |  |  | Densidad relativa del material pétreo seco | ASTM C 127 | 2,4 mínimo |  |
| Granulometría por tipo de mezcla |  |  |  | Absorción, % | ASTM C127 | Reportar |  |
| Abertura de la malla | % que pasa |  |  | Partículas trituradas, % (2 caras o más) | ASTM D 5821 | 85 mínimo |  |
| 19 mm (3/4") | Mín. | Máx. |  | Desgaste Los Ángeles, % | ASTM C131 | 30 máximo |  |
| 50 | - | - |  | Desgaste Microdeval, % | AASHTO T327 / ASTM D 6928 | 18 máximo |  |
| 37,5 | - | - |  | Intemperismo acelerado, % | AASHTO T 104 / ASTM C 88 | 15 máx. para sulfato de sodio |  |
| 25 | - | 100 |  |  |  | 20 máx. para sulfato de magnesio |  |
| 19 | 90 | 100 |  | Partículas planas y alargadas, % | M.MMP.4.04.005 | 40 máximo |  |
| 12,5 | 72 | 89 |  | Desprendimiento por fricción, % | M.MMP.4.04.009 | 20 máximo |  |
| 9,5 | 60 | 82 |  |  |  |  |  |
| 6,3 | 44 | 71 |  | Características de calidad del agregado fino |  |  |  |
| 4,75 | 37 | 64 |  | Característica | Norma | Especificación |  |
| 2 | 20 | 6 |  | Densidad relativa del material pétreo seco | ASTM C128 | 2,4 mín. |  |
| 0,85 | *12 | *35 |  | Absorción, % | ASTM C128 | Reportar |  |
| 0,425 | *8 | *27 |  | Equivalente de arena, % | M.MMP.4.04.004 / ASTM D 2419 | 50 min. |  |
| 0,25 | *6 | *21 |  | Angularidad, % | AASHTO T 304 | 45 mín. |  |
| 0,15 | *4 | *16 |  | Azul de metileno, mg/g | M.MMP.4.04.014 | 15 máx. |  |
| 0,075 | *2 | *8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de Giros de Compactación |  |  |  |
| Tamaño nominal en función del tipo de mezcla |  | 19 mm (3/4") |  | Intensidad del Tránsito ∑L (millones) | Números de giros de compactación |  |  |
| Abertura o No. de malla (ASTM) |  | Tolerancia, % |  |  | Iniciales, Nini | De diseño, Ndis | Máximo, Nmáx |
| 19,00 mm (3/4") |  | - |  | 1 a ˂ 30 | 8 | 100 | 160 |
| 12,5 mm (1/2") |  | - |  |  |  |  |  |
| 9,5 mm ( 3/8") |  | - | *Nota: Corresponde al contenido de cemento asfáltico determinado en el diseño de la mezcla, en por ciento respecto a la masa del material pétreo. La tolerancia en el contenido de cemento asfáltico corresponde al rango que se establece sumando y restando el 0,15% al contenido de cemento asfáltico determinado en el diseño. (Por ejemplo, si el contenido de cemento asfáltico es de 6%, la tolerancia sería de 6-0,15 a 6+0,15, es decir de 5,85% a 6,15%. |  |  |  |  |
| 4,75mm |  | - |  |  |  |  |  |
| 2,36 mm |  | - |  |  |  |  |  |
| 0,075mm |  | - |  |  |  |  |  |
| Contenido de asfálto, por centrifugado, % |  | *+/- 0,15* |  |  |  |  |  |
| Requerimientos Volumétricos de la mezcla asfáltica |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad del tránsito (∑L)1 | Porcentaje de la densidad relativa teórica máxima |  |  | Vacíos en el material pétreo mínimo (VMPmín) | Vacíos llenos de asfalto (VFA) % | Relación filler- cemento asfáltico (F – CA) |  |
|  | % dmm |  |  | % |  |  |  |
|  | Giros de compactación[1] |  |  | Tamaño nominal (mm) |  |  |  |
|  | Iniciales | Diseño | Máximo | 19 | 65 - 75 | 0,6 – 1,2 |  |
|  | Nini | Ndis | Nmáx |  |  |  |  |
| 1 a ˂ 30 | ≤ 89 | 96 | ≤ 98 | 13,0 |  |  |  |

3.1.2.  Equipo

El equipo que se utilice para la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente, será el adecuado para obtener la calidad especificada en la convocatoria, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del contratista su selección.

Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio del Organismo, el equipo presenta deficiencias mecánicas o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

PLANTA DE MEZCLADO

Tolvas del sistema de dosificación de agregados. Las tolvas para agregados en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente y cuya separación sea efectiva para evitar contaminaciones entre el material contenido en ellas.

Las tolvas deberán estar protegidas de la lluvia y el polvo, con capacidad suficiente para asegurar la operación continúa de la planta por lo menos durante quince (15) minutos sin ser alimentadas. El número mínimo de tolvas será igual al número de fracciones de agregado que se hayan establecido en el diseño de la mezcla, pero en todo caso no será inferior a tres (3). Estas tolvas deberán estar provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su salida para entregar en cualquier momento la cantidad de material que sea requerido.

Sistema dosificador de agregados en frío. Deberá contar con dispositivos que permitan dosificar los materiales pétreos por peso, los cuales permitirán un fácil ajuste de la dosificación de la mezcla en cualquier momento para poder obtener la granulometría que indique en la convocatoria. Mediante este sistema se deben poder realizar los ajustes necesarios para corregir los pesos de cada una de las fracciones en función de la humedad del material.

Tambor secador o tambor secador-mezclador. La planta deberá estar provista de un secador que permita calentar los agregados a la temperatura establecida en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción mínima de polvo mineral, de tal manera que su dosificación en la mezcla final sea la indicada en la convocatoria. El sistema extractor del secador deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación ambiental, de seguridad y de salud vigentes.

Las plantas cuyo secador no sea a la vez mezclador, deberán estar provistas de un sistema de clasificación de los agregados en caliente, con capacidad acorde a la producción de la planta, en un número de fracciones no inferior a tres (3) y de silos para almacenarlos. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar el mezclado de las diferentes fracciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. El sistema de dosificación de agregados en caliente deberá contar con un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, que indique cuando el nivel del silo baje del nivel que proporcione el caudal calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido y su compuerta de descarga deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La planta deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los agregados, con sensores a la salida del secador y en su caso, en cada silo de agregados en caliente.

Sistema de almacenamiento y dosificación de asfalto. El sistema de almacenamiento, calefacción y dosificación de asfalto preferentemente permitirá su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, etcétera deberán estar provistas de calefactores o sistemas de aislamiento térmico. En su caso, la descarga de retorno del asfalto recirculado a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento.

El sistema de dosificación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del este. El asfalto se distribuirá uniformemente en el mezclador; las válvulas que controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del asfalto deberá calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con el sistema de alimentación de los agregados y de polvo mineral. En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la difusión homogénea del asfalto y que ésta se realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas.

El sistema de dosificación deberá incorporar el asfalto a la mezcla con una precisión tal que el contenido de asfalto en la mezcla se encuentre dentro de las tolerancias establecidas. Si se requiere la incorporación de aditivos a la mezcla, la planta debe contar con los sistemas necesarios para dosificarlos con precisión suficiente.

Sistema de almacenamiento y dosificación de polvo. La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes del resto de los agregados, y estar protegidos de la humedad. El sistema de recuperador de polvo (baghouse o casa de bolsas) deberá tener la capacidad de reincorporar este material al proceso de producción.

Sistema de almacenamiento y carga de mezcla asfáltica. Si la planta estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, éstas deberán tener una capacidad suficiente para garantizar el flujo requerido de los elementos de transporte, así como que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación donde el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y su temperatura.

Planta de asfalto propia y en operación e instalada en las proximidades de la obra.- La planta de asfaltos propia y disponible para ser instalada en un lapso no mayor de treinta (30) días naturales a partir de la fecha de inicio de los trabajos. La planta de asfálto deberá instalarse estratégicamente de tal manera que no se tengan acarreos de la mezcla asfálticas, mayores a 60 km del punto más alejado de la obra a ejecutar.

EQUIPO DE TRANSPORTE.

Consisten en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y preferentemente tratada con un producto que evite que la mezcla asfáltica se adhiera a la caja, cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Residente por parte del Organismo.

El transporte se hará siempre sobre superficies pavimentadas. La distancia de transporte será menor de sesenta (60) kilómetros y tal que el tiempo de recorrido no exceda 1.5 horas para evitar el escurrimiento del asfalto.

- Limpieza al inicio y al final.

Los camiones que se utilizarán para transportar la mezcla asfáltica deberán ser limpiados al inicio y al final de cada ronda de producción, para evitar contaminación de la mezcla y acumulación de material frío en las paredes de la caja de los camiones. Se recomienda utilizar aditivos de anti-adherencia hechos a base de silicón para evitar que la mezcla se adhiera a los vehículos de la construcción, evite el uso de solventes, los cuales pueden afectar el desempeño de la mezcla.

- Camiones de transporte.

Se recomienda cargar el camión con mezcla primero al centro, luego en la parte delantera y finalmente en la parte trasera.

Se recomienda cubrir los camiones de transporte de mezcla con lonas para ayudar a mantener la temperatura de la mezcla. Esto reduce la cantidad de material que se adhiere en las paredes de la caja del camión y facilita la limpieza de este. Además, permite una mejor compactación ya que minimiza la caída en temperatura.

PAVIMENTADORAS

La máquina pavimentadora - terminadora será aprobada por el Organismo considerando que deberá tener la capacidad de ser autopropulsada y deberá estar especialmente diseñada y construida para tender una carpeta aplicando un mínimo de precompactación.

La pavimentadora deberá contar con un depósito - tolva de recepción y banda transportadora para evitar segregación y una regla vibrocompactadora, que permita el tendido homogéneo de la carpeta asfáltica en una sola pasada al espesor, acabado y textura solicitada. Cabe mencionar, que este equipo solicitado es el mismo, al indicado en la especificación complementaria y general E.C.G. 13 EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.

Este equipo deberá tener la capacidad de aplicar la mezcla en caliente a una velocidad controlada de 9 a 28 metros/minuto en 3.5 m de ancho.

Estos trabajos se realizarán desde el centro de la corona, realizando un ajuste vertical por medio de sus extensiones hasta alcanzar el perfil y espesor especificado en la convocatoria.

La capacidad y potencia de los elementos utilizados debe ser adecuada al trabajo por realizar, debiendo cumplirse una perfecta sincronización entre la producción, el transporte y la distribución de la mezcla.

Los tornillos helicoidales deben colocarse de manera tal que lleguen aproximadamente a 0.20 m de los extremos de la caja de distribución. Se debe verificar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la capa.

Se debe asegurar que el giro del tornillo sinfín se realice en forma lenta y con el mínimo de detenciones manteniendo a lo largo de toda la caja de distribución mezcla asfáltica con una altura constante situada aproximadamente hasta el eje del mismo.

Se deben de mantener continuas las operaciones de pavimentación, para evitar la irregularidad en la capa colocada (norma N-CTR-1-04-010/09, fracción E.2.).

EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE LA MEZCLA ASFÁLTICA

Se deberá contar con un equipo especial de transferencia para verter la mezcla asfáltica a la pavimentadora, evitando que los camiones vacíen directamente en las tolvas de las mismas, mejorando así la uniformidad en el tendido de la carpeta asfáltica.

El equipo debe tener la capacidad suficiente para asegurar la operación a velocidad constante de la pavimentadora y proveer un flujo uniforme del material asfáltico.

Asimismo, deberá garantizar una temperatura constante de la mezcla asfáltica dentro de los rangos de temperatura recomendados para el tendido y compactación.

COMPACTADORES

Se requiere al menos un compactador de rodillo con modulo vibratorio u oscilatorio de 10 toneladas de peso, un compactador estático y un compactador neumático, asegurando que el sistema irrigación funcione adecuadamente.

Los compactadores vibratorios u oscilatorios deberán contar con sistema de ajuste de frecuencia y velocidad para el proceso de compactación de la mezcla asfáltica.

El uso, orden y ajustes de los equipos de compactación serán determinados mediante un patrón de compactación que asegure la correcta densificación de la carpeta asfáltica.

Asimismo, deberán considerar el uso de un densímetro electromagnético para la determinación del patrón de compactación.

- Procedimiento de ejecución

Antes de iniciar los trabajos de la construcción de la carpeta asfáltica, el Contratista de la obra en conjunto con la Supervisión externa y el Residente del Organismo, deberán de revisar y verificar de manera conjunta, la ubicación en donde se realizará la construcción de la carpeta asfáltica nueva.

CLIMA.

No se permitirá aplicación sobre superficie que se encuentre mojada. La temperatura ambiente no deberá ser menor a quince 15 ° C en el momento de la aplicación.  Una superficie húmeda es aceptable para la aplicación si se encuentra libre de agua estancada y si se esperan condiciones ambientales favorables.

EJECUCIÓN.

Tramo de prueba

Antes de la ejecución de los trabajos, es requisito indispensable ejecutar un tramo de prueba con una longitud mínima de 200 m. La construcción del tramo de prueba tiene como objetivos la calibración de la planta, la verificación de que la mezcla definida en la fórmula de trabajo que puede ejecutarse, la evaluación de los equipos y procedimientos de puesta en obra, realizando los ajustes necesarios y deberá considerar lo indicado en la especificación complementaria y general E.C.G. 20. TRAMO DE PRUEBA. Este procedimiento tiene que quedar documentado, debido a que definirá claramente la fórmula de trabajo y establecerá las recomendaciones iniciales necesarias a considerar en el proceso.

Riego de liga: Previo a la colocación de la carpeta asfáltica se realizará un riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido tipo ECR-65 con una proporción máxima de 1 l/m² (este concepto no estará incluido dentro de la Carpeta asfáltica, por lo que se pagará por aparte), cumpliendo con las características como se indica en la norma N.CMT.4.05.001/06 (cantidad que deberá ser ajustada en sitio de acuerdo con las condiciones superficiales y de los materiales). Para la aplicación del riego de liga deberá apegarse a la norma N.CTR.CAR.1.04.005/15 de la SICT.

El riego de liga, será ajustado en el sitio de acuerdo con los resultados del tramo de prueba, se construirá una carpeta asfáltica, con material pétreo proveniente de banco propuesto por el contratista (el cual deberá ser aprobado por el Organismo) de tamaño nominal de 19 mm (3/4”), se colocará la carpeta de acuerdo con los niveles indicados en las secciones de construcción. Se utilizará para su tendido una extendedora con equipo de sistema electrónico (sensores) para el control de espesores, la extendedora deberá garantizar una distribución y acomodo uniforme de la mezcla asfáltica, para dar las pendientes transversales y longitudinales de acuerdo con el camino, por lo que, el contratista deberá contar con el personal capacitado y el equipo especial con las características descritas anteriormente. Se compactará al noventa y seis por ciento (96%), con respecto a la densidad relativa teórica máxima (Dmm) de la mezcla producida en planta, con una variación de + 2.0 % es decir del 94 a 98 %.

La superficie de rodamiento deberá tener una textura y acabado uniforme. En caso de iniciar lluvia, el tendido deberá suspenderse inmediatamente sin argumentar que se tiende bajo riesgo de la constructora.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio del Organismo, con las dosificaciones de los distintos tipos de materiales pétreos, asfálticos y en su caso, aditivos utilizados en la elaboración de la carpeta asfáltica en caliente, no se obtiene una mezcla con las características establecidas en el diseño de la mezcla asfáltica o aprobadas por el Organismo, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

No se permitirá que los camiones que transportan la mezcla asfáltica, hagan maniobras que puedan distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida. En el caso de que por algún motivo esta situación llegue a suceder, el contratista reparará inmediatamente los daños causados, por su cuenta y costo.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio del Organismo, la calidad de la mezcla asfáltica difiere de la establecida en la convocatoria o aprobada por el Organismo, se suspenderá inmediatamente la producción en tanto que el contratista la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

Una vez compactada la carpeta al 96% de su densidad relativa teórica máxima (Dmm) con una variación de + 2.0 % es decir del 94 a 98 %; verificado las secciones de construcción y en su caso, hechas las correcciones, se volverán a nivelar las mismas secciones determinando las elevaciones de los mismos puntos ahí indicados para obtener las pendientes transversales entre ellos y se medirán, en cada sección, las distancias entre el eje y las orillas de la corona, para verificar que esas pendientes y distancias estén dentro de las tolerancias que se indican en la tabla 7.

Tabla 7 - Tolerancias para Líneas y Pendientes.

| Característica | Tolerancia |
| --- | --- |
| Ancho de la corona, del eje a la orilla | ± 1 cm |
| Pendiente transversal | ± 0,5% |

- Criterios de aceptación o rechazo y tolerancias

ACEPTACIÓN DE LA MEZCLA.

Para la realización del control de calidad se deberá seguir el protocolo AMAAC PA-MA 02/2016 titulado “Control y aseguramiento de Calidad para Mezclas Asfálticas en caliente de granulometría densa de Alto Desempeño”. El control de calidad será de acuerdo con el nivel de diseño de mezclas para un nivel II y deberá ser aprobado por el Organismo.

El Contratista será el responsable del aseguramiento y control de calidad y el Organismo en forma directa a través de una empresa Supervisora realizará la verificación de calidad, por medio de muestreos y ensaye de materiales.

Las pruebas de verificación de calidad de la mezcla asfáltica serán realizadas en un laboratorio de campo, debiendo completarse en un tiempo razonable. Los procedimientos, tanto de muestreo como los de ensaye, deberán ser los mismos que los utilizados por la empresa Contratista.

El contratista, deberá considerar lo siguiente para la aceptación del diseño de la mezcla asfáltica:

- El contratista de obra, en un plazo no mayor a 15 días naturales antes de iniciar los trabajos de tendido de la mezcla asfáltica, deberá presentar el diseño óptimo de la mezcla que pretenda emplear de manera paralela a la supervisión externa, Residencia por parte del Organismo y a la Gerencia de Proyectos y Nuevas tecnologías para su revisión.

- En un plazo no mayor a 3 días naturales a la recepción del diseño de la mezcla óptimo, la supervisión externa, deberá revisar, emitir su resolución y en su caso la validación del diseño.

- En un plazo no mayor a 3 días hábiles a la recepción del diseño de la mezcla óptimo, la Residencia por parte del Organismo, deberá revisar, emitir su resolución y en su caso la Autorización del diseño.

- En un plazo no mayor a 3 días hábiles a la recepción del diseño de la mezcla óptimo por parte de la Gerencia de Proyectos y Nuevas Tecnologías, deberá revisar, emitir su resolución y en su caso la No Objeción del diseño.

- El contratista de obra, deberá considerar que la información que debe acompañarse en la entrega del diseño óptimo de las mezclas asfálticas para su revisión, validación, autorización y No Objeción, será la siguiente:

- Ensayes de laboratorio de todas y cada una de las pruebas relacionadas con el diseño, para lo cual se proporcionará un formato editable al licitante ganador para que sea entregado en ese formato.

- Documentos de trabajo del laboratorio.

- Presentar de manera explícita los valores de granulometría optima, tipo de asfalto, contenido de asfalto en porcentaje y en kilos respectivamente, resultados de escurrimiento y TSR.

- Entregará debidamente requisitada, la información solicitada en versión editable y formato PDF.

- Por lo que, la contratista de obra deberá considerar los tiempos necesarios para la No Objeción de su diseño óptimo final. Los atrasos en el programa de ejecución de los trabajos, que por este motivo se ocasionan serán imputables al Contratista de obra.

- El contratista de obra, no podrá iniciar los trabajos de tendido de la mezcla sin que haya tenido la No Objeción por escrito del diseño óptimo final de la mezcla asfáltica por parte de la Gerencia de Proyectos y Nuevas Tecnologías.

Para la aceptación de tramos terminados además de cumplir con los parámetros de diseño y densidad del 96% con una variación de + 2.0 %( 94 a 98 %), de la densidad relativa teórica máxima (Dmm) de la mezcla producida en campo, se deberán efectuar pruebas de desempeño en la máquina de simulación de Hamburgo a especímenes extraídos directamente de campo, para garantizar que la mezcla colocada es resistente a las deformaciones permanentes y al daño por humedad conforme a la norma AASHTO T 324.

El concreto asfáltico deberá presentar un comportamiento de resistencia a esfuerzos de tensión indirecta (TSR) de tal forma de tener un valor mínimo remanente de 80 % conforme a la norma AASHTO T 283 considerando un ciclo de congelamiento de 16.0 horas el cual deberá ser aplicado antes de realizar la prueba. Las temperaturas de mezcla y compactación deberán ser las recomendadas por el proveedor del producto asfáltico.

Si a juicio del Organismo es necesario remover los tramos defectuosos que no cumplan con los requerimientos establecidos en el protocolo de control de calidad AMAAC PA-MA 02 / 2016 de la carpeta, el Contratista deberá removerlas y reemplazarlas corriendo a cargo del Contratista los costos involucrados, hasta alcanzar los requerimientos marcados en esta especificación particular.

Será motivo de rechazo, las secciones que no cumplan con la homogeneidad de la temperatura de tendido y compactación de la carpeta asfáltica, debiéndose plasmar en una carta de control de temperaturas con evidencia de imágenes de la cámara termográfica infrarroja de última generación, capaz de medir temperaturas de -20° a 500 °C, con una unidad de almacenamiento de 1 TB, avalada y validada por la Supervisión y el Residente de Obra por parte del Organismo. La homogeneidad de la temperatura de la mezcla asfáltica durante el tendido y compactación es de primordial importancia para el posterior comportamiento de la carpeta de rodadura y facilidad de compactación a la temperatura recomendada. Este control de temperatura se deberá de tomar en secciones a cada 10 metros y deberá realizarse un reporte por día de tendido, indicando la estación de la muestra con sus respectivos rangos mínimo, promedio y máximo, para cada condición (tendido de la mezcla y compactación), adjuntando además en archivo electrónico las imágenes correspondientes.

Para efectos de esta licitación, el Contratista de Obra (el licitante ganador) deberá de anexar un documento a cada estimación de obra, una copia del Certificado de Calidad de los suministros de asfaltos de cada lote utilizado, en donde se indiquen los valores de referencia y obtenidos en el asfalto, y se haga constar si cumple o no. Así mismo, deberá indicar la cantidad que éste ampara y la factura del mismo, generada por la empresa que suministrará el Cemento asfáltico.

Este documento, deberá incluir un Código QR que permita la verificación de su autenticidad. Asimismo, deberán incluir la factura generada por la empresa que suministra la emulsión.

La lectura del código QR, deberá remitir a una liga de la empresa suministradora en donde pueda revisarse de manera directa el documento y verificar su autenticidad.

- Medición.

La construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, se contrata a precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) y deberá ser ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación, a satisfacción del Organismo. Se medirá para efecto de pago, tomando como unidad el metro cúbico (m3) de carpeta terminada, medida mediante seccionamiento topográfico con aproximación a dos decimales.

- Base de pago.

La construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, cuando se contraten a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en esta especificación, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico (m3) de carpeta terminada. Este precio unitario, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecución de obras, incluyen lo que corresponda por:

Desmonte y despalme de los bancos, extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones, cribados y desperdicios de los cribados; trituración total; lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales, cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios: formación de los almacenamientos y clasificados de los materiales pétreos separándolos por tamaños.

Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas.

- Secado del material pétreo, dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreo, asfalticos y aditivos.

- Cargas en la planta de la mezcla asfáltica al equipo de transporte y transporte al lugar de tendido.

- Tendido y compactación de la mezcla asfáltica.

- Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

- La conservación de la carpeta asfáltica hasta que sea recibida por el Organismo.

- Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

- No incluye el suministro y aplicación de cemento asfáltico, grado PG 76V-16,

- No incluye el suministro y aplicación de riego de liga con emulsión asfáltica, de rompimiento rápido tipo ECR-65 (con un rango de penetración de 50-90, 1/10 mm) con una proporción máxima de 1 l/m2.

# EP-AC-025-SAA.- SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE MICROCARPETA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO CASAA, DE 3 CM DE ESPESOR, P.U.O.T.

- Generales

Esta especificación particular, contiene los aspectos por considerar en la construcción de capas de rodadura con mezcla asfáltica en caliente, de granulometría discontinua tipo CASAA (Capa Asfáltica Superficial Altamente Adherida), para reponer la capa de rodadura original en autopistas y/o caminos directos; para proporcionar al usuario una superficie de rodadura uniforme, drenada, resistente al derrape, cómoda y segura. Esta capa no tienen función estructural pues generalmente se construye en un espesor de (3) cm, sobre una carpeta de mezcla asfáltica, con la finalidad principal de permitir que el agua proveniente de la lluvia sea desplazada por las llantas de los vehículos, ocupando los vacíos de la capa de rodadura, con lo que se incrementa la fricción de las llantas con la superficie de rodadura, se minimiza el acuaplaneo, se reduce la cantidad de agua que se impulsa sobre los vehículos adyacentes y se mejora la visibilidad del señalamiento horizontal.

  - Descripción del concepto

Las capas de rodadura con mezcla asfáltica en caliente de granulometría discontinua tipo CASAA, son aquellas que se construyen en un espesor de 3 cm, mediante el tendido y acomodo de una mezcla de materiales pétreos y cemento asfáltico grado PG 76-22, modificado con polímero tipo I.

  - Objetivo

El Sistema de Sellado y Capa Asfáltica Superficial Altamente Adherida tiene dos objetivos principales:

- Proporcionar una superficie de rodamiento de la más alta calidad en términos de confort y seguridad para el usuario.

- Servir como tratamiento de conservación preventivo, al garantizar una impermeabilización (sellado) total de la carpeta asfáltica inferior protegiendo de una degradación acelerada la totalidad de la estructura de pavimento.

La actividad CASAA consiste en el uso de una membrana homogénea de emulsión de asfalto modificado con polímero, que es el elemento que garantiza la impermeabilización y la alta adherencia, seguida inmediatamente de una carpeta delgada de concreto asfáltico elaborado en caliente de alto nivel de servicio y durabilidad.

El procedimiento de aplicación con riego sincronizado deberá asegurar la homogeneidad de la membrana asfáltica polimerizada y una inmediata aplicación del concreto asfáltico, con la finalidad de obtener los beneficios anteriormente descritos y maximizar la durabilidad del tratamiento, ya que de esta forma se generaría una alta adherencia (Liga) con la capa inferior del pavimento.

  - Alcances

Formar una capa de rodadura de alta calidad, mediante el diseño óptimo de una mezcla asfáltica elaborada en caliente; con una granulometría específica; cemento asfaltico modificado con polímero; colocada sobre una membrana asfáltica polimerizada que se aplica de manera sincronizada con una pavimentadora que da el acabado y perfil para proporcionar al usuario una superficie de rodadura uniforme, drenante, resistente al derrape, cómoda y segura.

.

- Normas de referencia

  - Normas Generales

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| CAPAS DE RODADURA DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO CASAA | N·CSV·CAR·3·02·015 |
| CAPAS DE RODADURA CON MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE | N-CTR-CAR-1-04-010 |

  - Normas para Materiales

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| CALIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS | N·CMT·4·05·001 |
| CALIDAD DE CEMENTOS ASFÁLTICOS SEGÚN SU GRADO DE DESEMPEÑO (PG) | N·CMT·4·05·004 |

- Requisitos de calidad

Nota: Queda excluido el uso de agregados de origen calizo.

Agregado Grueso.

El agregado grueso (material pétreo retenido en la malla No. 4) que típicamente se utilice para superficies de alto desempeño, debe cumplir este con las especificaciones que se muestran en la tabla 1.

Cuando el agregado grueso para estas mezclas pertenezca a más de una fuente, o a más de un solo banco, deberán mezclarse proporcionalmente hasta obtener una mezcla homogénea, misma que para su utilización deberá ser aprobada por el Organismo.

Tabla 1. Propiedades del Agregado Grueso*

| Pruebas |  | Método | Especificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad relativa del material pétreo seco |  | ASTM C 128 | 2,4 min. |
| Desgaste de “Los Ángeles” |  | ASTM C 131 | 25 % máx. |
| Intemperismo Acelerado | Sulfato de Magnesio o Sulfato de Sodio | AASHTO T 104-94 | 20 % máx. 15 % máx. |
| Partículas planas y lajeadas |  | M.MMP.4.04.005 | 35 % máx. |
| Partículas trituradas, una sola cara. |  | ASTM D 5821 | 100 % min |
| Partículas trituradas, dos o más caras. |  | ASTM D 5821 | 90 % min |
| Desgaste “Micro-Deval ” |  | AASTHO T327 / ASTM D 6928 | 15 % máx. |
| Coeficiente de pulimento acelerado |  | TEX 438-A | 30 min. |
| Desprendimiento por fricción |  | M.MMP.4.004.009 | 10 % máx. |

Agregado Fino.

El agregado fino (material que pasa la malla No 4) constituirá parte del “asphalt mastic”, y deberá provenir de un banco aprobado por el Organismo y cumplir con las especificaciones marcadas en la tabla 2.

Tabla 2. Propiedades del Agregado Fino*

| Pruebas | Método | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Densidad relativa del material pétreo seco | ASTM C 128 | 2,4 |
| Equivalente de Arena | M.MMP.4.04.004 / ASTM D 2419 | 55 % min. |
| Azul de Metileno (en materiales que pasan la malla 200) | M.MMP.4.04.014 | 12 mg/g máx. |
| Angularidad (en muestra sin compactar). | AASHTO T 304 | 45 % min. |

** Se podrán usar materiales con valores de Azul de Metileno comprendidos en el rango de 10 a 15 g/ml, siempre y cuando se obtengan valores de TSR en la prueba AASHTO T-283 mayores a 80%.

Filler (Llenante) Mineral.

El Filler Mineral podrá ser utilizado como una opción para alcanzar los requerimientos de granulometría: cal hidratada, carbonato de calcio, cemento Portland tipo I, polvo de trituración, finos extraídos del “Baghouse”, pueden ser aceptables como filler mineral.

Este filler mineral deberá cumplir con las especificaciones que se muestran en las tablas 3 y 4.

Tabla 3. Propiedades del Filler Mineral*

Graduación Típica Aceptable:

100% pasa malla #30

75-100% pasa malla #200

Tabla 4. Propiedades del Filler Mineral *

| Prueba | Método | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Azul de Metileno | M.MMP.4.04.014 | 5 mg/g máx. |

No se permitirá el uso de material reciclado como parte constitutiva del concreto asfáltico para la capa de rodadura tipo CASAA.

CEMENTO ASFÁLTICO.

El asfalto que se utilice en la elaboración del concreto asfáltico, deberá cumplir con la Normativa SICT N·CMT·4·05·004/08 para un tipo PG 76-22, así como las mostradas en la tabla 5.

Tabla 5. Especificaciones del cemento asfáltico modificado con Polímero Tipo I*

| Pruebas | ###### Método | Min. | Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Separación de Polímero | M-MMP-4-05-022 |  | 2.0 C. |
| Recuperación Elástica a 10C, 20cm/5min | M-MMP-4-05-026 | 65 % |  |
| Recuperación torsional a 25°C | M-MMP-4-05-024 | 35% |  |
| Punto de reblandecimiento | M-MMP-4-05-009 | 55°C |  |

MEMBRANA ASFÁLTICA POLIMERIZADA.

Se deberá utilizar la emulsión asfáltica tipo ECR-1P, para garantizar una impermeabilización completa y proporcionar una alta adherencia entre la sección del pavimento y el sistema CASAA, deberá ser de asfalto modificado con polímero, y deberá cumplir las especificaciones marcadas en la Tabla 6.

Tabla 6. Especificaciones de la emulsión de asfalto modificado con polímero.

| Pruebas en la Emulsión. | Método | Min. | Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Viscosidad, Saybolt Furol @ 25C, s | AASHTO T59 | 20 | 100 |
| Estabilidad al Almacenaje (Asentamiento a 24 horas.), % | AASHTO T59 |  | 1.0 |
| Retenido en Malla No 20 | AASHTO T59 |  | 0.05 |
| Residuo de la Destilación 1, % | AASHTO T59 | 63 |  |
| Demulsibilidad, % | AASHTO T59 | 60 |  |
| Pruebas en el residuo de la destilación. |  |  |  |
| Penetración @ 25C | AASHTO T49 | 60 | 150 |
| Recuperación Elástica, 10°C, % | AASHTO T301 | 60 |  |
| 1Nota: AASHTO T59 con modificaciones para incluir una temperatura máxima de 204°C ± 12°C la cual deberá ser sostenida por un período de 15 minutos. |  |  |  |

Aditivos Promotores de Adherencia

Cuando se requiera, se podrán utilizar aditivos promotores de adherencia para incrementar la afinidad ligante-agregado.

Características de los aditivos promotores de adherencia

Los aditivos anti-desprendimiento que se utilicen no deberán sufrir degradación ya incorporados al asfalto a temperaturas máximas de 180°C por un periodo mínimo de 1 día.

Para periodos prolongados de almacenaje se recomiendan temperaturas del asfalto menores a 150 °C. El aditivo deberá presentar una alta resistencia térmica, pudiendo ser adicionado al asfalto a altas temperaturas sin que sufra degradación térmica.

Se podrán utilizar aditivos promotores de adherencia del tipo carbonilos, oxidrilos, Aminas, imidazolinas o mezclas de los anteriores (Amidas) que cumplan con lo solicitado en el párrafo anterior y proporcionen a la interface ligante-agregado y a la cohesión de la mezcla, la adherencia necesaria para cumplir los requerimientos de la Tabla 7.

Incorporación de los aditivos al asfalto

La incorporación de los aditivos promotores de adherencia al asfalto se realizará en la planta industrial de producción del cemento asfáltico modificado con polímeros donde se cuente con los equipos especiales adecuados para el mezclado y homogenización de los aditivos.

En su defecto, la incorporación de los aditivos se podrá realizar en la planta de producción de la mezcla en caliente, en tanques verticales que cuenten con agitadores (propelas) de capacidad suficiente para incorporar y distribuir homogéneamente el aditivo dentro del asfalto.

El cemento asfáltico con aditivos no deberá almacenarse por más de un día a temperaturas entre 150 y 180°C. Para periodos más prolongados de almacenaje se recomiendan temperaturas del cemento asfáltico menores a 150 °C, con la finalidad de evitar envejecimiento excesivo del asfalto y la degradación del aditivo.

Requisitos de adhesividad.

La adherencia ligante-agregado y la cohesión de la mezcla asfáltica, después de incorporar los aditivos promotores de adherencia al asfalto, deberán cumplir como mínimo con dos de los valores especificados en la tabla 7.

Tabla 7. Características de adherencia ligante-agregado

| Característica | Referencia | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Afinidad del agregado grueso con el asfalto, por ebullición, % de cubrimiento. (1) (2) | ASTM 3625-96 | 90 mín. |
| Susceptibilidad de la mezcla a la humedad en Prueba de Tensión indirecta (TSR), % mín. de resistencia conservada (1) (2) | AASHTO T-283 | 80 mín. |

(1) Estas pruebas se realizarán con los materiales, asfalto y agregado, que se utilizarán en obra para elaborar la mezcla asfáltica, previo a la producción en la planta de mezcla en caliente, con la finalidad de que el Organismo pueda autorizar la producción industrial de la mezcla.

(2) Estas pruebas se realizarán durante la producción de la mezcla asfáltica en la planta de mezcla en caliente. Se realizará una prueba de afinidad por cada autotanque de 40 m3 de cemento asfáltico utilizado, y una de tensión indirecta por cada dos autotanques de 40m3 de cemento asfáltico utilizado. La mezcla que no cumpla con el valor especificado será motivo de rechazo por parte del Organismo.

    - Materiales

DISEÑO DE LA MEZCLA.

El diseño de la mezcla asfáltica lo deberá realizarlo el laboratorio propuesto por la contratista, y tendrá que satisfacer lo que en el presente apartado se especifica y dentro de los límites listados en la Tabla 8.

El espesor de película asfáltica deberá ser de 9 micrones como mínimo cuando se calcula utilizando el Contenido de Asfalto Efectivo considerando el área superficial del agregado. Los factores para la determinación del área superficial serán conforme se especifican en el Manual del Instituto Americano del Asfalto MS-2 “Métodos para el Diseño de Mezclas para Concreto Asfáltico y otros tipos de Mezclas en Caliente”. El espesor de la película asfáltica en el agregado pétreo, se deberá calcular de acuerdo a lo siguiente:

Fbe= 981* PbeSST*(100- PS)

| Fbe | = | Espesor de película de asfalto, m |
| --- | --- | --- |
| Pbe | = | Asfalto Efectivo, % |
| SST | = | Área Específica, m2/kg |
| Ps | = | Asfalto total, % |

La mezcla deberá presentar un escurrimiento máximo de 0.3 % de acuerdo con el método de prueba AASHTO T305. La prueba de escurrimiento deberá ser realizada al contenido de cemento asfáltico determinado en el diseño de la mezcla, en por ciento respecto a la masa del material pétreo. La tolerancia en el contenido de cemento asfáltico corresponde al rango que se establece sumando y restando el (+/-) 0,15% al contenido de cemento asfáltico determinado en el diseño. (Por ejemplo, si el contenido de cemento asfáltico es de 6%, la tolerancia sería de 6-0,15 a 6+0,15, es decir de 5,85% a 6,15% y a una temperatura de 15 °C por arriba de la máxima de mezclado.

Para medir la susceptibilidad a la humedad de la mezcla asfáltica se debe emplear la Prueba de Tensión Indirecta AASHTO T-283, debiendo tener un resultado mínimo de 80%. Los especímenes para esta prueba deberán ser de 4.0 pulgadas de diámetro y compactados en el Compactador Giratorio Superpave de acuerdo a con la norma ASTM D 6925. Un ciclo de congelamiento opcional de 16 horas deberá ser aplicado antes de realizar la prueba. Las temperaturas de mezcla y compactación deberán ser las recomendadas por el proveedor del producto asfáltico.

Para la fabricación de los especímenes, la mezcla asfáltica deberá ser compactada en el Compactador Giratorio Superpave a 100 giros, con un ángulo de 1.25° y 600 kPa de presión.

Será motivo de rechazo, las secciones que no cumplan con la homogeneidad de la temperatura de tendido y compactación de la carpeta de rodadura, debiéndose plasmar en una carta de control de temperaturas con evidencia de imágenes de la cámara termográfica infrarroja de última generación, capaz de medir temperaturas de -20° a 500 °C, con una unidad de almacenamiento de 1 TB, avalada y validada por la Supervisión y el Residente de Obra por parte del Organismo. La homogeneidad de la temperatura de la mezcla asfáltica durante el tendido y compactación es de primordial importancia para el posterior comportamiento de la carpeta de rodadura y facilidad de compactación a la temperatura recomendada. Este control de temperatura se deberá de tomar en secciones a cada 10 metros y deberá realizarse un reporte estadístico por día de tendido, indicando la estación de la muestra con sus respectivos rangos mínimo, promedio y máximo, para cada condición (tendido de la mezcla y compactación), adjuntando además en archivo electrónico las imágenes referenciadas correspondientes.

Contenido óptimo de asfalto y propiedades de la mezcla

La selección del contenido de asfalto estará en función del cumplimiento de las propiedades siguientes:

- Espesor de película efectiva de 9 micrones mínimo

- Drene (escurrimiento de asfalto) AASHTO T305  de 0.3% máximo.

- TSR AASHTO T-283 de 80% mínimo

- Vacíos de Aire a 100 giros (Va)  de 13 a 25%.

- Vacíos de Agregado Mineral (VMA) 20% mínimo.

Las Propiedades Volumétricas serán determinadas conforme a esta especificación y tomando en cuenta el manual del método de diseño por desempeño para mezclas asfálticas de granulometría densa.

Tabla 8. Especificaciones granulométricas de la mezcla de materiales pétreos.

| Tamaño Nominal | (3/8”) |
| --- | --- |
| Abertura o No. de Malla | % que pasa la malla |
| (3/4”) | ---- |
| (1/2”) | 100 |
| (3/8”) | 85 – 100 |
| (1/4”) | 51 – 62 |
| No. 4 | 28 – 36 |
| No. 10 | 19 – 30 |
| No. 20 | 13 – 21 |
| No. 40 | 9 – 16 |
| No. 60 | 7 – 12 |
| No. 100 | 6 – 10 |
| No. 200 | 4 – 7 |

Tabla 9. La capa de concreto asfáltico deberá tener los espesores que se presentan a continuación y aplicarse en el tipo de vía que se indica.

| Clasificación | Espesor Mínimo para carpetas nuevas sobre pavimentos reconstruidos o caminos nuevos. (mm) | Espesor Mínimo para carpetas con fallas funcionales menores. (mm) | Tipo de vía en la que se aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo “C” | 25 | 30 | Adecuado y se recomienda para carreteras y autopistas |

El contratista, deberá considerar lo siguiente para la aceptación del diseño de la mezcla asfáltica:

- El contratista de obra, en un plazo de al menos 15 días naturales antes de iniciar los trabajos de tendido de la mezcla asfáltica, deberá presentar el diseño óptimo de la mezcla que pretenda emplear de manera paralela a la supervisión externa, Residencia por parte del Organismo y a la Gerencia de Proyectos y Nuevas tecnologías para su revisión.

- En un plazo no mayor a 3 días naturales a la recepción del diseño de la mezcla óptimo, la supervisión externa en conjunto con la residencia, deberá revisar, emitir su resolución y en su caso la validación y autorización del diseño respectivamente.

- En un plazo no mayor a 3 días hábiles a la recepción del diseño de la mezcla óptimo, la Gerencia de Proyectos y Nuevas Tecnologías, deberá revisar, emitir su resolución y en su caso la No Objeción del diseño.

- El contratista de obra, deberá considerar que la información que debe acompañarse en la entrega del diseño óptimo de las mezclas asfálticas para su revisión, validación, autorización y No Objeción, será la siguiente:

- Ensayes de laboratorio de todas y cada una de las pruebas relacionadas con el diseño, para lo cual se proporcionará un formato editable al licitante ganador para que sea entregado en ese formato.

- Documentos de trabajo del laboratorio.

- Presentar de manera explícita los valores de granulometría optima, tipo de asfalto, contenido de asfalto en porcentaje y en kilos respectivamente, resultados de escurrimiento y TSR.

- Entregará debidamente requisitada, la información solicitada en versión editable y formato PDF.

- Por lo que, la contratista de obra deberá considerar los tiempos necesarios para la No Objeción de su diseño óptimo final. Los atrasos en el programa de ejecución de los trabajos, que por este motivo se ocasionan serán imputables al Contratista de obra.

- El contratista de obra, no podrá iniciar los trabajos de tendido de la mezcla sin que haya tenido la No Objeción por escrito del diseño óptimo final de la mezcla asfáltica por parte de la Gerencia de Proyectos y Nuevas Tecnologías.

    - Equipo

El equipo que se utilice para la construcción de capas de rodadura de granulometría discontinua tipo CASAA, será el adecuado, considerando lo solicitado en la especificación complementaria E.C.G. 13 EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, para obtener la calidad especificada en esta especificación particular, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra. Dicho equipo estará mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio del Organismo, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

La producción de mezclas asfálticas CASAA debe realizarse con equipos en buen estado, completamente funcionales y que cumplan con lo especificado a continuación. Esta información se complementa con la Normativa SICT vigente: N-CSV-CAR-3-02-015/15.

Planta de mezclado

La mezcla asfáltica en caliente CASAA debe fabricarse en plantas de producción continua o discontinua, capaces de manejar en frío, el número de fracciones de agregado que exija la fórmula de trabajo adoptada. La planta donde se produzca la mezcla tipo CASAA debe contar con un mínimo de tres tolvas para el material pétreo.

La planta debe contar con un silo para el almacenamiento del filler de aporte, así como un sistema de dosificación de este, cuya operación debe ser independiente del sistema utilizado para el resto de los agregados y debe proteger el material de la humedad.

Si se requiere, la planta debe disponer de un sistema de recuperación de finos (baghouse) para evitar la contaminación y la pérdida del filler por la chimenea de la planta. El filler recuperado en el sistema anticontaminante debe ser reingresado a la planta mediante un sistema de retorno que evite al máximo las pérdidas debidas al tiro del secador.

El equipo para la elaboración de las mezclas debe reunir las características que aseguren la obtención de la calidad exigida y permita alcanzar una producción horaria mínima para cumplir con el plan de trabajo establecido.

Antes de iniciar la producción de la mezcla asfáltica, la planta de asfalto deberá calibrarse “en seco”, para que cumpla con la curva granulométrica especificada en la fórmula de trabajo, sin adicionar el cemento asfáltico y verificándose ésta a la salida de la planta.

Elementos de transporte

El transporte de la mezcla desde la planta hasta el sitio donde se ejecuta a obra se realizará con camiones de carga de caja lisa y estanca, perfectamente limpia. La caja del camión deberá ser tratada con algún tipo de producto para evitar que la mezcla asfáltica se adhiera a ella; sin embargo, el uso de los agentes antiadherentes se debe hacer con mucho cuidado para evitar colocarlos en exceso, dada la posibilidad existente de dañar la mezcla. No se permitirá el rociado de la caja con solventes derivados del petróleo, como por ejemplo diésel o aceites.

Los camiones deben estar siempre provistos de una lona o cobertor adecuado debidamente ajustado a la caja, que cubra lateral y frontalmente la mezcla y con un solape mínimo de 0.30 m, para proteger la mezcla asfáltica durante su transporte. Esta condición debe observarse independientemente de la temperatura ambiente; no se permite el empleo de coberturas que posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla (tipo media sombra).

La cantidad de camiones disponibles deben ser suficientes para garantizar el transporte de la producción acordada.

Extendedoras

La máquina pavimentadora – terminadora, será aprobada por el Organismo considerando que: deberá tener la capacidad de ser autopropulsada mediante orugas, deberá estar especialmente diseñada y construida para aplicar el sistema CASAA, con sistema sincronizado de aplicación de emulsión y mezcla asfáltica.

La pavimentadora deberá tener depósito - tolva de recepción y banda transportadora para evitar segregación, tanque de almacenamiento de emulsión asfáltica, sistema medidor por volumen de la emulsión de asfalto modificado con polímero, barra de espreas con sistema de calentamiento (de longitud variable), y placa vibro-compactadora. Cabe mencionar, que este equipo solicitado es el mismo, al indicado en la especificación complementaria y general E.C.G. 13 EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.

Asimismo, este equipo deberá ser capaz de rociar la membrana de emulsión de asfalto modificado con polímero, aplicando la capa de mezcla en caliente y nivelando la superficie en una misma acción y en forma sincronizada.

Este equipo deberá tener la capacidad de aplicar la mezcla en caliente y la membrana de emulsión de asfalto modificado con polímero, a una velocidad controlada de 9 a 28 metros/ minuto; con la garantía de que el tren motriz u otra parte de la máquina pavimentadora o de cualquier otro elemento externo entrará en contacto con la membrana de emulsión antes de que la mezcla en caliente de concreto asfáltico sea aplicada.  Lo anterior, no podrá estar en función de la habilidad humana durante la operación.

La capacidad y potencia de los elementos utilizados debe ser adecuada al trabajo por realizar, debiendo cumplirse una perfecta sincronización entre la producción, el transporte y la distribución de la mezcla.

Los tornillos helicoidales deben colocarse de manera tal que lleguen aproximadamente a 0.20 m de los extremos de la caja de distribución. Se debe verificar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la capa.

Se debe asegurar que el giro del tornillo sinfín se realice en forma lenta y con el mínimo de detenciones manteniendo a lo largo de toda la caja de distribución mezcla asfáltica con una altura constante situada aproximadamente hasta el eje de este.

Se deben de mantener continuas las operaciones de pavimentación, para evitar la irregularidad en la capa colocada.

Equipo de transferencia de la mezcla

Se deberá contar con un equipo especial de transferencia para verter la mezcla asfáltica a la pavimentadora, evitando que los camiones vacíen directamente en las tolvas de las mismas, mejorando así la uniformidad en el tendido de la carpeta asfáltica.

El equipo debe tener la capacidad suficiente para asegurar la operación a velocidad constante de la pavimentadora y proveer un flujo uniforme del material asfáltico.

Asimismo, deberá garantizar una temperatura constante de la mezcla asfáltica dentro de los rangos de temperatura recomendados para el tendido y compactación.

Compactadores

Se deben utilizar compactadores de rodillos metálicos autopropulsados de 8 a 10 toneladas de peso, los cuales deben tener inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza y humectación de los rodillos durante la compactación. Los rodillos metálicos de los compactadores no deben dejar surcos ni irregularidades, tampoco se deben utilizar en modo vibratorio.

- Procedimiento constructivo

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que el Organismo y/o su representante en obra hayan aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, diseñada en el laboratorio y verificada en la planta.

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:

- La identificación y proporción de cada fracción de agregado para cada una de las tolvas de la planta de mezclado y, en su caso, después de su clasificación en caliente, según el tipo de planta que se utilice para la fabricación de la mezcla.

- La granulometría de la combinación de agregados, incluido el polvo mineral (filler), empleando las mallas y cumpliendo los límites de tolerancias indicados en esta especificación.

- La identificación y dosificación del asfalto y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a la masa total de los agregados.

También se señalarán:

- La temperatura máxima y mínima de calentamiento previo de agregados y asfalto. Las temperaturas de mezclado, colocación y apertura al tránsito teóricas recomendadas serán proporcionadas por el fabricante del asfalto modificado. La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta grados Celsius (180° C), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165° C). En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Organismo o su representante en la obra, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado.

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la salida de la extendedora, en ningún caso será inferior a ciento cincuenta grados Celsius (150° C).

- La capa asfáltica de rodamiento no deberá ser abierta al tráfico si no se ha completado el proceso de compactación y si el material no se encuentra por debajo de los 85°C.

La fórmula de trabajo de la mezcla CASAA deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado más adelante en este documento.

Si durante la ejecución de la obra, el Organismo y/o su representante lo consideran oportuno, se podrá exigir la corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante ensayos normados. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula de trabajo si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si, durante la producción, se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas más adelante en este documento.

Preparación de la superficie existente

Deberá atenderse lo considerado en la norma N-CSV-CAR-3-02-015/15, G.4 Trabajos previos.

Aprovisionamiento de agregados

Los agregados se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación. El número mínimo de fracciones será de dos (2).

Cada fracción del agregado se acopiará separada de las demás para evitar contaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que el terreno este pavimentado. Se tomarán las medidas necesarias para evitar la segregación del material.

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los agregados, se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de una o más fracciones de agregado.

En el caso de obras pequeñas, con volumen total de agregados inferior a cinco mil metros cúbicos (5 000 m3), antes de empezar la fabricación deberá haberse acopiado la totalidad de los agregados. En otro caso, el volumen mínimo a exigir será el treinta por ciento (30%), o el correspondiente a un (1) mes de producción máxima de la planta de fabricación.

Características del tanque de almacenamiento del cemento asfáltico

El tanque de almacenamiento del cemento asfáltico, cuente con un sistema de aislamiento térmico, válvulas de muestreo, sistema de calentamiento con aceite térmico y bomba de agitación y recirculación.

Fabricación de la mezcla

La carga de cada una de las tolvas de agregados en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones entre fracciones.

Los dosificadores de agregados en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador o secador/mezclador, según sea el caso.

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean ambos uniformes.

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los agregados calentados y, en su caso, clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los agregados y el polvo mineral se agregará automáticamente el asfalto para cada bacha, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo.

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará el volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se alcance una envuelta completa y uniforme.

A la descarga del mezclador todos los tamaños del agregado deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de asfalto. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo.

Transporte de la mezcla

La mezcla CASAA se transportará en camiones desde la planta, hasta el equipo de transferencia para el tendido de la mezcla asfáltica, para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla al equipo de transferencia de la mezcla asfáltica, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.

El transporte se hará siempre sobre superficies pavimentadas. La distancia de transporte será menor de sesenta (60) kilómetros y tal que el tiempo de recorrido no exceda 1.5 horas para evitar el escurrimiento del asfalto.

Riego de liga

La Membrana de Emulsión de Asfalto Modificado con Polímero sin diluir deberá ser rociada por la barra del equipo a una temperatura entre 49 a 75 °C, o conforme la recomendada por el proveedor del producto asfáltico. El sistema esparcidor deberá trabajar de forma precisa, con monitoreo continuo de dosificación y proveyendo una aplicación uniforme en todo lo ancho del pavimento.

La dosificación de la membrana asfáltica sin diluir será considerada de 1.2 l/m2 de emulsión asfáltica modificada con polímero ECR -1P, sin embargo, se deberá verificar en el tramo de prueba que esta dosificación cubra perfectamente la superficie, en caso contrario se deberá ajustar para que lo haga.

Los ajustes de campo en dosificación deberán ser determinados basados en las condiciones de la superficie del pavimento existente con el objetivo de lograr una completa impermeabilización. Los ajustes a la dosificación de la membrana de emulsión modificada con polímero deberán ser aprobados por el Organismo y se podrá considerar la prueba de permeabilidad como referencia.

Extensión de la mezcla

El concreto asfáltico de mezcla en caliente deberá ser aplicado a una temperatura entre 150- 165 °C o conforme a lo recomendado por el proveedor del producto asfáltico y deberá ser colocado inmediatamente después de haberse aplicado la Membrana de Emulsión de Asfalto Modificado con Polímero sobre toda la superficie de aplicación.

A menos que se indique otra cosa, la extensión comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la capacidad de producción de la planta.

Cuando sea posible se recomienda realizar la extensión a todo lo ancho de la calzada, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, para así evitar las juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se recomienda extender la siguiente franja mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal en frío.

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte plana y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal actual, con sus correspondientes tolerancias.

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la producción de la planta. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no esté por debajo de lo indicado en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se desechará y se ejecutará una junta transversal.

Compactación de la mezcla

La compactación (acomodo) consiste en un mínimo de dos pasadas con los rodillos de tambor metálico liso, antes de que la temperatura del material sea menor a 150°C, debiéndose evitar que el o los equipos de compactación se estacionen sobre el concreto asfáltico recién aplicado.

La compactación deberá desarrollarse inmediatamente después de la aplicación de la capa asfáltica, utilizando compactadores en buen estado y en buenas condiciones de operación, equipados con un sistema de rocío por agua para prevenir la adherencia entre la mezcla recién extendida y el tambor metálico del equipo. El equipo de compactación deberá operarse en el modo estático, ya que una excesiva compactación podría causar la disgregación del material o un no adecuado perfil.

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Organismo y/o su representante en obra de acuerdo con los resultados del tramo de prueba. La compactación se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la temperatura de la mezcla no sea inferior a la mínima indicada en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada.

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizará por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación. Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y húmedos.

Juntas transversales y longitudinales

Al extender franjas longitudinales contiguas y franjas transversales, se deberá cuidar que el riego de liga no se aplique sobre la junta, pues puede provocar impermeabilización y evitar el drenaje del agua.

Las juntas transversales de la mezcla se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en más de cinco metros (5 m) las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes.

Densidad

La densidad alcanzada en sitio deberá ser la necesaria para lograr las características del porcentaje de vacíos y VAM indicados en las propiedades de la mezcla.

Espesor y anchura

El espesor de la capa en ningún caso deberá ser inferior a 3 cm y no mayor a 3.5 cm.

En todos los perfiles se comprobará la anchura de extensión, que en ningún caso será inferior a la indicada en la convocatoria.

Limitaciones de ejecución

La aplicación de la mezcla será suspendida en el momento en el que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean adecuadas, considerando que no se construirán mezclas asfálticas en caliente cuando: a) exista agua libre o encharcada sobre la superficie, b) exista amenaza de lluvia, c) la temperatura de la superficie sobre la cual será construida la capa de rodadura esté por debajo de los quince grados Celsius (15° C)  y d) cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince grados Celsius (15° C) y su tendencia sea a la baja (la temperatura ambiente será tomada a la sombra y lejos de cualquier fuente de calor artificial).

Tramo de prueba

Antes de la ejecución de los trabajos es requisito indispensable ejecutar un tramo de prueba con una longitud mínima de 200 m. La construcción del tramo de prueba tiene como objetivos la calibración de la planta, la verificación de que la mezcla definida en la fórmula de trabajo puede ejecutarse, la evaluación de los equipos y procedimientos de puesta en obra, realizando los ajustes necesarios y deberá considerar lo indicado en la especificación complementaria y general E.C.G. 20. TRAMO DE PRUEBA.

En caso de que el tramo de prueba construido no cumpla con todos los objetivos para los cuales se construye un tramo de prueba, el contratista deberá ejecutar todos los tramos de prueba necesarios hasta cumplir con tales objetivos o en su caso, deberá realizar los ajustes pertinentes a la fórmula de trabajo, sin dejar de lado los requisitos establecidos en la parte correspondiente a “contenido óptimo de asfalto y propiedades de la mezcla”.

- Criterios de aceptación o rechazo y tolerancias

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que la capa de rodadura de granulometría discontinua tipo CASAA, de cada tramo de un (1) kilómetro de longitud o fracción, se considere terminada y sea aceptada por el Organismo, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por el Organismo, a través de la supervisión externa, cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

- Que los materiales pétreos, asfálticos y aditivos utilizados en la mezcla asfáltica, así como los materiales asfálticos empleados en la membrana asfáltica, cumplan con las características establecidas en esta especificación particular.

- Que las características de la mezcla asfáltica hayan cumplido con las establecidas en esta especificación particular.

- Que la temperatura de la mezcla asfáltica tendida y compactada, una vez concluido el proceso de compactación, haya sido igual o mayor, sin llegar a quemarse, que la temperatura mínima conveniente de compactación determinada conforme a esta especificación particular.

- Que el espesor de la capa en ningún caso sea inferior a 3 cm y no mayor a 3.5 cm.

- Que se cumpla el grado de compactación de la capa de rodadura de granulometría discontinua, tipo CASAA, una vez compactada, determinado con densímetro electromagnético u otro método o prueba que apruebe el Organismo.

El número de determinaciones del grado de compactación con métodos no destructivos, se definirá aplicando la siguiente fórmula:

d  L /20

Donde:

d   = Número	de	determinaciones	por	obtener, aproximado a la unidad superior

L = Longitud del tramo, (m)

- Resistencia a la Fricción: la resistencia a la fricción de la mezcla deberá cumplir con lo indicado en la Normativa SICT vigente N-CSV-CAR-3-02-015 para trabajos de conservación y N-CTR-CAR-1-04-010 para obras en construcción.

- Limpieza de la superficie del pavimento: que una vez terminada la capa de rodadura de granulometría discontinua tipo CASAA, la superficie del pavimento esté limpia, atendiendo lo indicado en la Norma N·CSV·CAR·2·02·001, Limpieza de la Superficie de Rodadura y Acotamientos.

Control de calidad

Para la realización del control de calidad se deberá seguir el protocolo AMAAC PA-MA 02/2016 titulado “Control y aseguramiento de calidad para mezclas asfálticas en caliente de granulometría densa de alto desempeño”, considerando únicamente las pruebas que aplican para la capa de rodadura CASAA que se indican en la presente especificación particular.

Se realizará el ensayo correspondiente para la determinación de la resistencia a la fricción, de acuerdo a lo indicado en la Normativa SICT vigente N-CSV-CAR-3-02-015/15 para trabajos de conservación y N-CTR-CAR-1-04-010/20 para obras en construcción.

Para efectos de esta licitación, el Contratista de Obra deberá de anexar un documento a cada estimación de obra, una copia del Certificado de Calidad de los suministros de asfaltos de cada lote utilizado, en donde se indiquen los valores de referencia y obtenidos en el asfalto, y se haga constar si cumple o no. Así mismo, deberá indicar la cantidad que éste ampara y la factura del mismo, generada por la empresa que suministrará el Cemento asfáltico.

Este documento, deberá incluir un Código QR que permita la verificación de su autenticidad. Asimismo, deberán incluir la factura generada por la empresa que suministra la emulsión.

La lectura del código QR deberá remitir a una liga de la empresa suministradora en donde pueda revisarse de manera directa el documento y verificar su autenticidad.

.

- Medición

Cuando la construcción de capas de rodadura con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación particular, deberá ser medida tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de microcarpeta terminada, aproximando a dos (2.00) decimales, a entera satisfacción del Organismo.

- Base de pago

La carpeta CASAA por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2) de la microcarpeta compactada con forme al diseño óptimo de la mezcla. El precio unitario incluye lo que corresponde por:

- Adquisición y suministro de materiales pétreos, materiales asfálticos, aditivos para asfalto y el riego de liga puestos en la obra,

- Cargo por calentamiento,

- Acarreo del depósito a la planta mezcladora e incorporación en ésta a los materiales pétreos,

- Todas las operaciones en el calentamiento y bombeo requeridas además de los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas,

- Los acarreos internos y externos de los materiales asfálticos;

- Desmonte y despalme del banco;

- Extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación;

- Proceso de explotación del banco;

- Carga, acarreo y alimentación a la planta de trituración;

- Proceso de trituración y clasificación;

- Manejo de los desperdicios del proceso;

- Separación en tamaños de los materiales según el estudio volumétrico;

- Carga y acarreos para la formación de almacenes;

- Carga, acarreo y alimentación de los materiales pétreos de la planta de trituración a la planta de asfalto;

- Secado del material pétreo;

- Mezclado de los materiales pétreos con cemento asfáltico con aditivos, y del cemento asfáltico con el aditivo;

- Carga y acarreo de mezcla asfáltica de la planta de asfaltos al sitio de colocación,

- El tiempo del equipo de transferencia de la mezcla a la extendedora,

- Tendido y compactación al grado fijado en estas especificaciones;

- Mano de obra, y herramientas,

- Así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

- Así como todos y cada uno de los movimientos de los vehículos utilizados para esta actividad

- Y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

# EP-SH-004-M31.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYA (M-3.1 CONTINUA) CON PINTURA DE TRÁFICO BASE DE AGUA COLOR BLANCO DE 15 CM DE ANCHO, P.U.O.T.

- Generales

El señalamiento Horizontal es todo el conjunto de marcas que se pintan o colocan sobre el pavimento deben cumplir con lo dispuesto en el inciso 5.2 Marcas en el pavimento de la norma oficial mexicana NOM-034-SCT2-2011 “Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas”, salvo los cambios que se presenten en esta Especificación Particular.

  - Descripción del concepto

Raya en la orilla derecha, continua (M-3.1).

Esta raya debe ser continua cuando el acotamiento tenga un ancho menor de dos coma cincuenta (2,50) metros o en curvas, intersecciones, entradas y salidas, donde por razones de seguridad en la operación del tránsito está restringido el estacionamiento sobre el acotamiento, en cuyo caso, la extensión de la raya debe ser igual a la de la zona de restricción más la longitud que en función de la velocidad de operación, tanto antes como después de dicha zona. El ancho de las rayas debe ser de 15 cm de color blanco reflejante.

  - Objetivo

Colocar o pintar sobre el pavimento, marcas en el pavimento, guarniciones y estructuras, según corresponda, dependiendo de las necesidades de la Autopista, con el fin de indicar y canalizar al tránsito, delineando las características, geométricas de las carreteras y vialidades urbanas.

  - Alcances

El alcance del señalamiento horizontal es denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía de la autopista, para regularizar y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como proporcionar información a los usuarios de la vía.

- Normas de referencia

  - Normas Generales Aplicables

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS | NOM-034-SCT2-2011 |
| RAMPAS DE EMERGENCIA PARA FRENADO EN CARRETERAS | NOM-036-SCT2-2016 |
| SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOA PARA PROTECCIÓN EN ZONAS DE OBRAS VIALES | NOM∙086∙SCT2∙2015 |
| MARCAS EN EL PAVIMENTO | N·CTR·CAR·1·07·001/00 |
| REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO | N∙CVS∙CAR∙2∙05∙001/01 |
| EJECUCIÓN DE OBRAS | N·LEG·3 |
| MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014 |  |

  - Normas para Materiales

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| PINTURAS PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | N∙CMT∙5∙01∙001/13 |

- Requisitos de calidad

    - Materiales

Pintura Base Agua.

Deberá cumplir en lo general con lo dispuesto en la Norma N∙CMT∙5∙01∙001/13 para Pinturas Base Agua, salvo los cambios que se presenten en esta Especificación Particular.

Para Pinturas Base Agua deberá cumplir con la granulometría Tipo I, de la Tabla siguiente:

| Malla |  | Denominación |
| --- | --- | --- |
| Abertura mm | Designación | Tipo I |
|  |  | Para pintura base agua |
|  |  | Porcentaje que pasa |
| 0,850 | N°20 | 100 |
| 0,600 | N°30 | 95 a 75 |
| 0,425 | N°40 | --- |
| 0,300 | N°50 | 35 a 15 |
| 0,180 | N°80 | 5 a 0 |
| 0,150 | N°100 | 0 |

[1] De acuerdo con el método de prueba indicado en la Cláusula 122-35 de las Especificaciones Generales de Construcción, Parte Novena, Libro Cuarto, de la extinta Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

La tabla 2 de la NOM-034-SCT2-2011 se deberá sustituir por la Tabla 1 de la presente Especificación Particular de acuerdo con lo indicado en el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2018.

TABLA 1.- Coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se utilicen en las marcas y dispositivos para señalamiento horizontal, y coeficientes mínimos de reflexión

    - Equipo

Se hará por medio de máquinas especializadas (pintarrayas) autopropulsadas para trabajo continuo, previo trazo y marcaje en la superficie de rodamiento. El equipo que se utilice será capaz de producir demarcaciones que cumplan con la presente especificación.

Pintura Base Agua.

Equipo autopropulsado para la aplicación de Pintura Base Agua.

Máquina pintarrayas autopropulsada, con dispositivos que permitan ajustar la cantidad de pintura y el ancho de película que se aplique, con mecanismos que regulen automáticamente la intermitencia de rayas y la dosificación de microesferas reflejantes.

- Procedimiento constructivo

Antes de iniciar los trabajos de aplicación de pintura, el contratista de obra debe instalar las señales y los dispositivos de seguridad que se requieran conforme a lo indicado en las Normas NOM∙086∙SCT2∙2015 Señalamiento y Dispositivos para Protección en Zonas de Obras Viales, N·PRY·CAR·10·03·001/01, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras, como se indica en la Norma N·CSV·CAR·2·05·011/01, Instalación de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras de Conservación y contará con los bandereros que se requieran, tomando en cuenta todo lo referente a señalamiento y seguridad que establece la Cláusula D. de la Norma NLEG3, Ejecución de Obras. En ningún caso se permitirá la ejecución de los trabajos de aplicación de pintura mientras no se cumpla con lo anteriormente mencionado. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

Se deberá cumplir con lo dispuesto en la cláusula G. EJECUCIÓN de la normativa N·CTR·CAR·1·07·001/00 salvo lo que se mencione en esta Especificación Particular.

En el caso de tratarse de colocación de pintura sobre superficies previamente pintadas se deberá atender con lo dispuesto en la cláusula G.3. TRABAJOS PREVIOS de la normativa N∙CVS∙CAR∙2∙05∙001/01.

El contratista debe asegurarse de que la pintura de tráfico no exhiba rociado excesivo (briseado) en las orillas de las líneas de demarcación, cerciorándose en todo momento que dichas orillas sean rectas a simple vista.

El contratista se asegurará de que la pintura de tráfico esté bien adherida a la superficie de la carretera y de que las microesferas de vidrio estén bien adheridas a la pintura, quedando embebidas entre un 50% y 60% de su volumen.

Espesor de la pintura en húmedo.

Pintura Base Agua.

La pintura líquida será aplicada en un espesor mínimo de 20 mil (0.508 mm) de espesor de película en húmedo.

Antes de iniciar con la aplicación de cada jornada y durante la misma, el contratista deberá obtener una muestra de la pintura húmeda aplicada sobre una superficie plana rígida (placa ferrosa), para comprobar el espesor de la pintura en húmedo. Dicha comprobación se realizará aplicando la pintura a la velocidad y presión con que se trabaja normalmente, con la única variante de que no deben colocarse microesferas de vidrio. Para este ejercicio debe instalarse un segmento de línea de por lo menos 30 metros de longitud, entre los que se debe colocar la placa de vidrio sobre el pavimento al paso del chorro de pintura; inmediatamente después de que se recolectó la muestra de pintura húmeda sobre la placa sin microesfera de vidrio, se debe medir con un elcómetro el espesor de la película de pintura para asegurar que las marcas tienen el espesor requerido para cada tramo. En caso de que el espesor sea menor, se debe ajustar la velocidad, la presión del compresor o cambiar el tamaño de las boquillas del equipo para lograr el espesor especificado. Además de la medición inicial, se deberán tomar al menos dos (2) muestras por cada tramo de 16 km para asegurarse que se mantiene el espesor requerido.

- Criterios de aceptación o rechazo y tolerancias

En caso de incumplimiento y se observe algún defecto en la aplicación, ancho, etc., la reposición de los trabajos deberá ejecutarse correctamente por cuenta propia del contratista, proporcionando el mismo contratista la pintura necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.

- Medición

Cuando la aplicación o colocación de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación Particular a satisfacción del Organismo, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, de la siguiente manera:

- Las rayas se medirán tomando como unidad el metro de raya terminada, según su tipo y con aproximación a dos decimales.

- Base de pago

Cuando la aplicación o colocación de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en esta Especificación Particular, se pagará al precio fijado en el contrato, para el metro de raya. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por:

- Valor de adquisición de la pintura y microesferas reflejantes, así como carga, transporte y descarga de todos ellos hasta el sitio de su aplicación o colocación, y cargo por almacenamiento.

- Limpieza de la superficie donde se aplicarán o colocarán las marcas.

- Ubicación y premarcado o delineado de las marcas.

- Maquinaria para la aplicación de las rayas.

- Aplicación o colocación de las marcas.

- Incorporación de las microesferas reflejantes.

- Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

- Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

# EP-SH-003-M23.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYA SEPARADORA DE CARRIL (M-2.3 DISCONTINUA) CON PINTURA DE TRAFICO BASE AGUA COLOR BLANCO DE 15 CM DE ANCHO, P.U.O.T.

- Generales

El señalamiento Horizontal es todo el conjunto de marcas que se pintan o colocan sobre el pavimento deben cumplir con lo dispuesto en el inciso 5.2 Marcas en el pavimento de la norma oficial mexicana NOM-034-SCT2-2011 “Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas”, salvo los cambios que se presenten en esta Especificación Particular.

  - Descripción del concepto

Raya separadora de carriles, discontinua (M-2.3)

Cuando se permita cruzar la raya separadora de carriles, ésta debe ser discontinua y colocarse en segmentos de 5 m separados entre sí 10 m. El ancho de las rayas debe ser de 15 cm de color blanco reflejante.

  - Objetivo

Colocar o pintar sobre el pavimento, marcas en el pavimento, guarniciones y estructuras, según corresponda, dependiendo de las necesidades de la Autopista, con el fin de indicar y canalizar al tránsito, delineando las características, geométricas de las carreteras y vialidades urbanas.

  - Alcances

El alcance del señalamiento horizontal es denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía de la autopista, para regularizar y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como proporcionar información a los usuarios de la vía.

- Normas de referencia

  - Normas Generales Aplicables

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS | NOM-034-SCT2-2011 |
| RAMPAS DE EMERGENCIA PARA FRENADO EN CARRETERAS | NOM-036-SCT2-2016 |
| SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOA PARA PROTECCIÓN EN ZONAS DE OBRAS VIALES | NOM∙086∙SCT2∙2015 |
| MARCAS EN EL PAVIMENTO | N·CTR·CAR·1·07·001/00 |
| REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO | N∙CVS∙CAR∙2∙05∙001/01 |
| EJECUCIÓN DE OBRAS | N·LEG·3 |
| MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014 |  |

  - Normas para Materiales

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| PINTURAS PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | N∙CMT∙5∙01∙001/13 |

- Requisitos de calidad

    - Materiales

Pintura Base Agua.

Deberá cumplir en lo general con lo dispuesto en la Norma N∙CMT∙5∙01∙001/13 para Pinturas Base Agua, salvo los cambios que se presenten en esta Especificación Particular.

Para Pinturas Base Agua deberá cumplir con la granulometría Tipo I, de la Tabla siguiente:

| Malla |  | Denominación |
| --- | --- | --- |
| Abertura mm | Designación | Tipo I |
|  |  | Para pintura base agua |
|  |  | Porcentaje que pasa |
| 0,850 | N°20 | 100 |
| 0,600 | N°30 | 95 a 75 |
| 0,425 | N°40 | --- |
| 0,300 | N°50 | 35 a 15 |
| 0,180 | N°80 | 5 a 0 |
| 0,150 | N°100 | 0 |

[1] De acuerdo con el método de prueba indicado en la Cláusula 122-35 de las Especificaciones Generales de Construcción, Parte Novena, Libro Cuarto, de la extinta Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

La tabla 2 de la NOM-034-SCT2-2011 se deberá sustituir por la Tabla 1 de la presente Especificación Particular de acuerdo con lo indicado en el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2018.

TABLA 1.- Coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se utilicen en las marcas y dispositivos para señalamiento horizontal, y coeficientes mínimos de reflexión

    - Equipo

Se hará por medio de máquinas especializadas (pintarrayas) autopropulsadas para trabajo continuo, previo trazo y marcaje en la superficie de rodamiento. El equipo que se utilice será capaz de producir demarcaciones que cumplan con la presente especificación.

Pintura Base Agua.

Equipo autopropulsado para la aplicación de Pintura Base Agua.

Máquina pintarrayas autopropulsada, con dispositivos que permitan ajustar la cantidad de pintura y el ancho de película que se aplique, con mecanismos que regulen automáticamente la intermitencia de rayas y la dosificación de microesferas reflejantes.

- Procedimiento constructivo

Antes de iniciar los trabajos de aplicación de pintura, el contratista de obra debe instalar las señales y los dispositivos de seguridad que se requieran conforme a lo indicado en las Normas NOM∙086∙SCT2∙2015 Señalamiento y Dispositivos para Protección en Zonas de Obras Viales, N·PRY·CAR·10·03·001/01, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras, como se indica en la Norma N·CSV·CAR·2·05·011/01, Instalación de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras de Conservación y contará con los bandereros que se requieran, tomando en cuenta todo lo referente a señalamiento y seguridad que establece la Cláusula D. de la Norma NLEG3, Ejecución de Obras. En ningún caso se permitirá la ejecución de los trabajos de aplicación de pintura mientras no se cumpla con lo anteriormente mencionado. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

Se deberá cumplir con lo dispuesto en la cláusula G. EJECUCIÓN de la normativa N·CTR·CAR·1·07·001/00 salvo lo que se mencione en esta Especificación Particular.

En el caso de tratarse de colocación de pintura sobre superficies previamente pintadas se deberá atender con lo dispuesto en la cláusula G.3. TRABAJOS PREVIOS de la normativa N∙CVS∙CAR∙2∙05∙001/01.

El contratista debe asegurarse de que la pintura de tráfico no exhiba rociado excesivo (briseado) en las orillas de las líneas de demarcación, cerciorándose en todo momento que dichas orillas sean rectas a simple vista.

El contratista se asegurará de que la pintura de tráfico esté bien adherida a la superficie de la carretera y de que las microesferas de vidrio estén bien adheridas a la pintura, quedando embebidas entre un 50% y 60% de su volumen.

Espesor de la pintura en húmedo.

Pintura Base Agua.

La pintura líquida será aplicada en un espesor mínimo de 20 mil (0.508 mm) de espesor de película en húmedo.

Antes de iniciar con la aplicación de cada jornada y durante la misma, el contratista deberá obtener una muestra de la pintura húmeda aplicada sobre una superficie plana rígida (placa ferrosa), para comprobar el espesor de la pintura en húmedo. Dicha comprobación se realizará aplicando la pintura a la velocidad y presión con que se trabaja normalmente, con la única variante de que no deben colocarse microesferas de vidrio. Para este ejercicio debe instalarse un segmento de línea de por lo menos 30 metros de longitud, entre los que se debe colocar la placa de vidrio sobre el pavimento al paso del chorro de pintura; inmediatamente después de que se recolectó la muestra de pintura húmeda sobre la placa sin microesfera de vidrio, se debe medir con un elcómetro el espesor de la película de pintura para asegurar que las marcas tienen el espesor requerido para cada tramo. En caso de que el espesor sea menor, se debe ajustar la velocidad, la presión del compresor o cambiar el tamaño de las boquillas del equipo para lograr el espesor especificado. Además de la medición inicial, se deberán tomar al menos dos (2) muestras por cada tramo de 16 km para asegurarse que se mantiene el espesor requerido.

- Criterios de aceptación o rechazo y tolerancias

En caso de incumplimiento y se observe algún defecto en la aplicación, ancho, etc., la reposición de los trabajos deberá ejecutarse correctamente por cuenta propia del contratista, proporcionando el mismo contratista la pintura necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.

- Medición

Cuando la aplicación o colocación de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación Particular a satisfacción del Organismo, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, de la siguiente manera:

Las rayas se medirán tomando como unidad el metro de raya terminada, según su tipo y con aproximación a dos decimales.

- Base de pago

Cuando la aplicación o colocación de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en esta Especificación Particular, se pagará al precio fijado en el contrato, para el metro de raya. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por:

- Valor de adquisición de la pintura y microesferas reflejantes, así como carga, transporte y descarga de todos ellos hasta el sitio de su aplicación o colocación, y cargo por almacenamiento.

- Limpieza de la superficie donde se aplicarán o colocarán las marcas.

- Ubicación y premarcado o delineado de las marcas.

- Maquinaria para la aplicación de las rayas.

- Aplicación o colocación de las marcas.

- Incorporación de las microesferas reflejantes.

- Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

- Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

# EP-SH-013-M33.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RAYA DE ORILLA IZQUIERDA (M-3.3 CONTINUA) CON PINTURA TRÁFICO BASE AGUA COLOR AMARILLO DE 15 CM DE ANCHO, P.U.O.T.

- Generales

El señalamiento Horizontal es todo el conjunto de marcas que se pintan o colocan sobre el pavimento deben cumplir con lo dispuesto en el inciso 5.2 Marcas en el pavimento de la norma oficial mexicana NOM-034-SCT2-2011 “Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas”, salvo los cambios que se presenten en esta Especificación Particular.

  - Descripción del concepto

Raya en la orilla izquierda (M-3.3)

La raya en la orilla izquierda del arroyo vial, con respecto al sentido de circulación. Esta raya debe ser continua, con el ancho de 15 cm en color amarillo reflejante.

  - Objetivo

Colocar o pintar sobre el pavimento, marcas en el pavimento, guarniciones y estructuras, según corresponda, dependiendo de las necesidades de la Autopista, con el fin de indicar y canalizar al tránsito, delineando las características, geométricas de las carreteras y vialidades urbanas.

  - Alcances

El alcance del señalamiento horizontal es denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía de la autopista, para regularizar y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como proporcionar información a los usuarios de la vía.

- Normas de referencia

  - Normas Generales Aplicables

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS | NOM-034-SCT2-2011 |
| RAMPAS DE EMERGENCIA PARA FRENADO EN CARRETERAS | NOM-036-SCT2-2016 |
| SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOA PARA PROTECCIÓN EN ZONAS DE OBRAS VIALES | NOM∙086∙SCT2∙2015 |
| MARCAS EN EL PAVIMENTO | N·CTR·CAR·1·07·001/00 |
| REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO | N∙CVS∙CAR∙2∙05∙001/01 |
| EJECUCIÓN DE OBRAS | N·LEG·3 |
| MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014 |  |

  - Normas para Materiales

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| PINTURAS PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | N∙CMT∙5∙01∙001/13 |

- Requisitos de calidad

    - Materiales

Pintura Base Agua.

Deberá cumplir en lo general con lo dispuesto en la Norma N∙CMT∙5∙01∙001/13 para Pinturas Base Agua, salvo los cambios que se presenten en esta Especificación Particular.

Para Pinturas Base Agua deberá cumplir con la granulometría Tipo I, de la Tabla siguiente:

| Malla |  | Denominación |
| --- | --- | --- |
| Abertura mm | Designación | Tipo I |
|  |  | Para pintura base agua |
|  |  | Porcentaje que pasa |
| 0,850 | N°20 | 100 |
| 0,600 | N°30 | 95 a 75 |
| 0,425 | N°40 | --- |
| 0,300 | N°50 | 35 a 15 |
| 0,180 | N°80 | 5 a 0 |
| 0,150 | N°100 | 0 |

[1] De acuerdo con el método de prueba indicado en la Cláusula 122-35 de las Especificaciones Generales de Construcción, Parte Novena, Libro Cuarto, de la extinta Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

La tabla 2 de la NOM-034-SCT2-2011 se deberá sustituir por la Tabla 1 de la presente Especificación Particular de acuerdo con lo indicado en el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2018.

TABLA 1.- Coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se utilicen en las marcas y dispositivos para señalamiento horizontal, y coeficientes mínimos de reflexión

    - Equipo

Se hará por medio de máquinas especializadas (pintarrayas) autopropulsadas para trabajo continuo, previo trazo y marcaje en la superficie de rodamiento. El equipo que se utilice será capaz de producir demarcaciones que cumplan con la presente especificación.

Pintura Base Agua.

Equipo autopropulsado para la aplicación de Pintura Base Agua.

Máquina pintarrayas autopropulsada, con dispositivos que permitan ajustar la cantidad de pintura y el ancho de película que se aplique, con mecanismos que regulen automáticamente la intermitencia de rayas y la dosificación de microesferas reflejantes.

- Procedimiento constructivo

Antes de iniciar los trabajos de aplicación de pintura, el contratista de obra debe instalar las señales y los dispositivos de seguridad que se requieran conforme a lo indicado en las Normas NOM∙086∙SCT2∙2015 Señalamiento y Dispositivos para Protección en Zonas de Obras Viales, N·PRY·CAR·10·03·001/01, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras, como se indica en la Norma N·CSV·CAR·2·05·011/01, Instalación de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras de Conservación y contará con los bandereros que se requieran, tomando en cuenta todo lo referente a señalamiento y seguridad que establece la Cláusula D. de la Norma NLEG3, Ejecución de Obras. En ningún caso se permitirá la ejecución de los trabajos de aplicación de pintura mientras no se cumpla con lo anteriormente mencionado. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

Se deberá cumplir con lo dispuesto en la cláusula G. EJECUCIÓN de la normativa N·CTR·CAR·1·07·001/00 salvo lo que se mencione en esta Especificación Particular.

En el caso de tratarse de colocación de pintura sobre superficies previamente pintadas se deberá atender con lo dispuesto en la cláusula G.3. TRABAJOS PREVIOS de la normativa N∙CVS∙CAR∙2∙05∙001/01.

El contratista debe asegurarse de que la pintura de tráfico no exhiba rociado excesivo (briseado) en las orillas de las líneas de demarcación, cerciorándose en todo momento que dichas orillas sean rectas a simple vista.

El contratista se asegurará de que la pintura de tráfico esté bien adherida a la superficie de la carretera y de que las microesferas de vidrio estén bien adheridas a la pintura, quedando embebidas entre un 50% y 60% de su volumen.

Espesor de la pintura en húmedo.

Pintura Base Agua.

La pintura líquida será aplicada en un espesor mínimo de 20 mil (0.508 mm) de espesor de película en húmedo.

Antes de iniciar con la aplicación de cada jornada y durante la misma, el contratista deberá obtener una muestra de la pintura húmeda aplicada sobre una superficie plana rígida (placa ferrosa), para comprobar el espesor de la pintura en húmedo. Dicha comprobación se realizará aplicando la pintura a la velocidad y presión con que se trabaja normalmente, con la única variante de que no deben colocarse microesferas de vidrio. Para este ejercicio debe instalarse un segmento de línea de por lo menos 30 metros de longitud, entre los que se debe colocar la placa de vidrio sobre el pavimento al paso del chorro de pintura; inmediatamente después de que se recolectó la muestra de pintura húmeda sobre la placa sin microesfera de vidrio, se debe medir con un elcómetro el espesor de la película de pintura para asegurar que las marcas tienen el espesor requerido para cada tramo. En caso de que el espesor sea menor, se debe ajustar la velocidad, la presión del compresor o cambiar el tamaño de las boquillas del equipo para lograr el espesor especificado. Además de la medición inicial, se deberán tomar al menos dos (2) muestras por cada tramo de 16 km para asegurarse que se mantiene el espesor requerido.

- Criterios de aceptación o rechazo y tolerancias

En caso de incumplimiento y se observe algún defecto en la aplicación, ancho, etc., la reposición de los trabajos deberá ejecutarse correctamente por cuenta propia del contratista, proporcionando el mismo contratista la pintura necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.

- Medición

Cuando la aplicación o colocación de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Especificación Particular a satisfacción del Organismo, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, de la siguiente manera:

- Las rayas se medirán tomando como unidad el metro de raya terminada, según su tipo y con aproximación a dos decimales.

- Base de pago

Cuando la aplicación o colocación de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en esta Especificación Particular, se pagará al precio fijado en el contrato, para el metro de raya. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por:

- Valor de adquisición de la pintura y microesferas reflejantes, así como carga, transporte y descarga de todos ellos hasta el sitio de su aplicación o colocación, y cargo por almacenamiento.

- Limpieza de la superficie donde se aplicarán o colocarán las marcas.

- Ubicación y premarcado o delineado de las marcas.

- Maquinaria para la aplicación de las rayas.

- Aplicación o colocación de las marcas.

- Incorporación de las microesferas reflejantes.

- Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

# EP-SV-010-OD6.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INDICADOR DE ALINEAMIENTO, P.U.O.T.

- Generales

Los indicadores de alineamiento son señales bajas que se usan para delinear la orilla de una carretera o autopista.

  - Descripción del concepto

Los indicadores de alineamiento deberán tener una longitud mínima de 120 cm, con el propósito de que al ser hincados en el hombro de la carretera, sobresalgan 95 cm, el ancho de las barras o diámetro de las medias cañas deberá ser de 13 cm.

  - Objetivo

Cada indicador de alineamiento contendrá un elemento reflejante de 7.5 cm de altura y 8.0 cm de ancho como mínimo. Cuando los indicadores de alineamiento se coloquen del lado derecho del tránsito, el elemento reflejante debe ser blanco; en carreteras de cuatro o más carriles en cuerpos separados, los indicadores de alineamiento que se coloquen en el lado izquierdo del tránsito, deberán tener el elemento reflejante amarillo.

- Normas de referencia

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS | NOM-034-SCT2-2011 |
| SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOA PARA PROTECCIÓN EN ZONAS DE OBRAS VIALES | NOM∙086∙SCT2∙2015 |
| MARCAS EN EL PAVIMENTO | N·CTR·CAR·1·07·001/00 |
| REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO | N∙CVS∙CAR∙2∙05∙001/01 |
| EJECUCIÓN DE OBRAS | N·LEG·3 |
| MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014 |  |

- Requisitos de calidad

  - Materiales.

El indicador de alineamiento consistirá en medias cañas o barras de policloruro de vinilo (PVC).

Los colores blanco o amarillo de los elementos reflejantes, deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la Tabla 1. Las películas reflejantes, deben tener los coeficientes mínimos de reflexión que se indican en la Tabla 2.

Tabla 1. Coordenadas que definen las áreas cromáticas para condición diurna para los colores que se utilizan en dispositivos diversos

[1] De acuerdo con el sistema estandarizado de la Comisión Internacional de Iluminación (Commission Internationale de L’Éclairage, CIE) para determinar el color (1931), medido con una fuente luminosa estándar tipo “D65”.

Tabla 2. Coeficientes de reflexión mínimos iniciales para condición diurna para películas reflejantes.

[1] Ángulo relativo que existe entre el haz de luz incidente de una fuente luminosa y el haz de luz reflejado al centro del receptor. Mientras menor sea el ángulo de observación, mayor será la intensidad luminosa o reflexión.

[2] Ángulo formado entre un haz de luz incidente y una perpendicular imaginaria a la superficie del elemento reflejante. Mientras menor sea el ángulo de entrada, mayor será la intensidad luminosa o reflexión.

Los 80 cm superiores de la barra deberá ser color blanco mate, inferior a esta sección deberá ir una franja de 15 cm color negro, de tal manera que sea esta franja negra la que se encuentra adyacente al hombro del camino.

- Procedimiento constructivo

Ubicación.

Los indicadores de alineamiento se deben colocar de manera que su orilla interior coincida con el hombro de la carretera, en los siguientes sitios:

En el lado exterior de las curvas horizontales, desde el principio de la transición de entrada hasta el final de la transición de salida, con una separación entre postes que depende del grado de curvatura, utilizando la fórmula: S = 24/(Gc)½, donde S es la separación entre postes y Gc es el grado de curvatura.

En ambos lados de los tramos en tangente, a cada 40 m.

En ambos lados cuando se utilicen para marcar estrechamientos de la carretera, a cada 5.0 m, m en un tramo desde 50 m antes hasta 50 m después del estrechamiento.

Los indicadores de alineamiento no se deben colocar en los sitios donde existan barreras de orilla de corona (defensas) o barreras centrales.

Excavación.

Una vez ubicados los sitios donde se instalarán los indicadores de alineamiento, ser realizará la excavación para su colocación, que será de aproximadamente veinticinco (25) cm de diámetro y veinticinco (25) cm de profundidad.

Instalación.

Los indicadores de alineamiento se instalarán de tal manera que queden verticales, colocándolos en la excavación a una profundidad de veinticinco (25) cm, con el fin de que sobresalgan noventa y cinco (95) cm del hombro del camino.

Los indicadores de alineamiento quedarán ahogados en la excavación para lo que se rellenará con concreto hidráulico de f’c = 100 kg/cm2.

- Criterios de aceptación o rechazo y tolerancias

En caso de incumplimiento y se observe algún defecto en la aplicación, ancho, etc., la reposición de los trabajos deberá ejecutarse correctamente por cuenta propia del contratista, proporcionando el mismo trabajocpara la correcta ejecución.

- Medición

Se medirá tomando como unidad la pieza (pza.) de indicador de alineamiento que haya quedado correctamente colocado.

- Base de pago

El pago por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) de suministro y colocación de indicador de alineamiento se hará al precio unitario fijado en el contrato para la pieza (pza.) que haya quedado correctamente colocada, este precio unitario incluye lo que corresponda por el suministro del indicador de alineamiento; el retiro y transporte al sitio de almacenamiento de indicador de alineamiento dañado (en caso de existir); materiales, concreto hidráulico de f’c = 100 kg/cm2 para el relleno de las excavaciones; mano de obra, herramientas, equipo, vehículos, traslados, acarreos, cargas, descargas y en general, todo lo que se requiera para instalar los indicadores de alineamiento. Se incluirá también la excavación y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

# EP-SS-007-BAS. CONSTRUCCIÓN DE BANDAS ALERTADORAS DE SALIDA DEL CAMINO, P.U.O.T.

- Generalidades

Esta especificación particular contiene los criterios de carácter para el diseño de los dispositivos para control de la velocidad y se complementa con la Norma N·PRY·CAR·10·04·001, Ejecución de Proyectos de Dispositivos de Seguridad, para obtener un sistema de control de velocidad eficiente; así como para el diseño de los alertadores de salida del camino.

  - Descripción

Los dispositivos para control de la velocidad son elementos que se instalan en la superficie del pavimento en posición transversal al eje del camino, que combinados entre sí y con otros elementos de señalamiento horizontal y vertical, constituyen un sistema de control de velocidad que contribuye a que los conductores reduzcan la velocidad con que circulan sus vehículos, para disminuir la ocurrencia de accidentes en aquellos sitios no regulados por semáforos, en los que las autoridades no puedan ejercer un control adecuado de la velocidad por carecer de recursos y donde habitualmente se excedan los límites de velocidad permitidos, particularmente en áreas de conflicto.

  - Objetivo

Actuar como señal de advertencia acústica y vibratoria para el usuario cuando se sale de su trayectoria; estimulando a el conductor a que debe centrar su atención y rectifique oportunamente su trayectoria para evitar riesgos viales.

  - Alcances

Las bandas alertadoras de salida del camino son dispositivos modificadores del plano de rodamiento de la calzada, los cuales se colocan en los acotamientos y se utilizan para advertir al conductor del inicio del acotamiento y la terminación de la calzada, para que extreme su atención ante la existencia de un riesgo vial, empleando para ello la transmisión de vibraciones o ruido derivados de su acción sobre el sistema de amortiguación del vehículo.

  - Especificaciones y secciones relacionadas

| No. CONSECUTIVO DEL CONCEPTO | CLAVE DEL CONCEPTO | CÓDIGO DE LA ESPECIFICACIÓN ASOCIADA | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | CO-AC-018-CCA-06 | EP-AC-018-CCA-06 | SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CON PROTOCOLO AMAAC NIVEL II, ESPESOR DE 6 CM, NO INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, P.U.O.T. |

- Normas de referencia

  - Normas generales

Esta especificación se complementa con las últimas versiones de las siguientes Normas:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE LA VELOCIDAD Y ALERTADORES DE SALIDA DEL CAMINO | N·PRY·CAR·10·04·006 |

- Requisitos de calidad y procedimiento de ejecución

Las tiras deberán ser colocadas a no más de 30 cm de distancia de la raya límite del carril que da al acotamiento.

La máquina deberá de llevar un vástago de 4.5 m de largo que sirve como guía para el alineamiento de desbastado.

El trazo de corte debe de tener una uniformidad de no menos del 95% según los estándares de alineamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Las ranuras son de forma rectangular y sección transversal cóncava, de 18 cm de ancho por 30 cm de largo 1,3 cm de profundidad, con una tolerancia para estas dimensiones de 4,5%. Su eje mayor se dispone perpendicularmente al eje del camino. La separación entre ranuras es de 30 cm de eje a eje.

El trabajo se debe de realizar a no menos de 1,4 km/h con todo y limpieza e impermeabilización, conforme a la siguiente imagen:

- Criterios de aceptación o rechazo y tolerancias.

El asfalto no debe de ser presentar ningún tipo de ruptura adicional al desbaste.

La tira debe de llevar la misma inclinación que el acotamiento.

Así mismo, se colocarán de acuerdo a las características, dimensiones, geometría y en los sitios establecidos en la convocatoria o aprobado por el Organismo, considerando lo establecido en esta Especificación Particular.

El Contratista recolectará con barredora todo el material desprendido del pavimento provocado por el fresado al concluir los trabajos del día. El material desprendido será cargado y depositado en el sitio de almacenamiento como se indica en la E.C.18. BANCOS DE ALMACENAMIENTO Y DESPERDICIO.

- Medición

El fresado para formar vibradores o banda de estruendo en acotamientos se medirá tomando como unidad el metro (m) de obra terminada.

- Base de pago

El Pago por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) será al precio unitario fijado en el contrato por la construcción de las bandas alertadores de salida del camino. Este precio incluye:

- El suministro del equipo para el fresado del pavimento.

- Los materiales de impermeabilizante.

- Equipos.

- Mano de obra.

- Y lo necesario para formar las ranuras de manera uniforme siguiendo el patrón indicado en planos cumpliendo con el alineamiento.

- Suministro, colocación y la conservación de las tiras hasta que hayan sido recibidas.

- Barrido de la superficie y retiro del sitio de la obra del material desprendido al banco de almacenamiento como se indica en la E.C.18. BANCOS DE ALMACENAMIENTO Y DESPERDICIO, así como los importes que procedan por el personal a utilizar.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto de obra.

| Elaboró Ing. Marco Antonio Flores Martínez Supervisor |  |
| --- | --- |
| Revisó Ing. Mario Rigoberto Lucero Arellano Subgerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura | Aprobó Ing. Ricardo Colunga Rodríguez Gerente de Proyectos y Nuevas Tecnologías |
| Revisó Ing. Jesús Enriquez Toledo Subgerente de Autopistas Zona III, VIII y X | Aprobó Ing. Israel David Montiel Nataren Gerente de Autopistas Zona Norte P.A. Ing. Jesús Enriquez Toledo Subgerente de Autopistas Zona III, VIII y X En términos de Artículo 66 del Estatuto Orgánico De CAPUFE |