La supervisión de obra, deberá considerar de realizar el control de calidad, para dar cumplimiento a lo solicitado en las especificaciones particulares, objeto de la presente licitación, considerando que tiene que realizar al menos las siguientes pruebas o procesos, indicando textualmente dentro de su precio unitario de control de calidad, el costo directo de la ejecución de cada una de las pruebas de laboratorio señaladas en el presente apéndice, asimismo deberá verificar que el contratista de obra ejecute de manera correcta las pruebas de control de calidad, conforme a las especificaciones técnicas (presentando evidencia de estas verificaciones):

| Tipo de Prueba | Norma | Frecuencia de Pruebas (lo que ocurra primero) | Mínimo de Pruebas en total de la contratista | Frecuencia de pruebas (lo que ocurra primero) de la SUPERVISIÓN | Mínimo de pruebas de la Supervisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis del material pétreo en obra |  |  |  |  |  |
| Análisis de Granulometrías | ASTM C136 | Una prueba cada 3 días o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Partículas planas y lajeadas | M.MMP.4.04.005 | Una prueba cada 3 días o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Partículas trituradas | ASTM D 5821 | Una prueba cada 3 días o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Desgaste Los Ángeles | ASTM C 131 | Una prueba cada 1000 m3 | 4 | Una prueba cada 1000 m3 | 1 |
| Desgaste Microdeval | AASHTO T327 / ASTM D 6928 | Una prueba cada 1000 m3 | 4 | Una prueba cada 1000 m3 | 1 |
| Desprendimiento por fricción | M.MMP.4.04.009 | Una prueba cada 1000 m3 | 4 | Una prueba cada 1000 m3 | 1 |
| Equivalente de arena | M-MMP-4-04-004/16 / ASTM D 2419 | Una prueba cada 1000 m3 | 4 | Una prueba cada 1000 m3 | 1 |
| Angularidad | AASHTO T 304 | Una prueba cada 3 días o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Pulimento acelerado | TEX 438-A | Una prueba cada 1500 m3 | 3 | Una prueba cada 1500 m3 | 1 |
| Azul de metileno | M-MMP-4-04-014 | Una prueba cada 3 días o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Interperismo acelerado | AASHTO T 104 | Una prueba cada 3 días o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Densidad relativa del material pétreo | ASTM C 128 | Una prueba cada 3 días o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Análisis de la mezcla asfáltica |  |  |  |  |  |
| Tipo de Prueba | Norma | Frecuencia de Pruebas (lo que ocurra primero) | Mínimo de Pruebas en total de la contratista | Frecuencia de pruebas (lo que ocurra primero) de la SUPERVISIÓN | Mínimo de pruebas de la Supervisión |
| Vacíos de la mezcla compactada |  | Una prueba cada 3 días o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Vacíos en el agregado Mineral (VAM) |  | Una prueba cada 3 días o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Vacíos Llenos de asfálto (VFA) |  | Una prueba cada 3 días o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Análisis de Granulometrías | ASTM C136 | Una prueba por día o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Determinación del contenido de asfalto por lavado | AASHTO T305 | Una prueba por día o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Resistencia al daño por humedad (TSR), % mínimo En mezcla tomada de obra y compactada en laboratorio | AASHTO T 283 | Una prueba por día o una a cada 150 m3 | 20 | Una prueba cada 30 días o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Tipo de Prueba | Norma | Frecuencia de Pruebas (lo que ocurra primero) | Mínimo de Pruebas en total de la contratista | Frecuencia de pruebas (lo que ocurra primero) de la SUPERVISIÓN | Mínimo de pruebas de la Supervisión |
| EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1P |  |  |  |  |  |
| Tipo de Prueba | Norma | Frecuencia de Pruebas (lo que ocurra primero) | Mínimo de Pruebas en total de la contratista | Frecuencia de pruebas (lo que ocurra primero) de la SUPERVISIÓN | Mínimo de pruebas de la Supervisión |
| Pruebas a la emulsión de la membrana asfáltica |  |  |  |  |  |
| Contenido de cemento asfáltico en masa %, mínimo | ASTM D6887 | Una prueba por cada 5,000 litros | 20 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C; s, mínimo | ASTM D7496 | Una prueba por cada 5,000 litros | 20 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Estabilidad al almacenaje (asentamiento a 24 horas), % | ASTM D6930 | Una prueba por cada 5,000 litros | 20 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Penetración [2] a 25°C, en 100 g y 5 s; 10-1 mm | ASTM D5 | Una prueba por cada 5,000 litros | 20 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Demulsibilidad, % mínimo | AASHTO T59 | Una prueba por cada 5,000 litros | 20 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Recuperación elástica 10°C, % mínimo | AASHTO T301 | Una prueba por cada 5,000 litros | 20 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 2 |
| Pruebas al cemento asfáltico grado PG 76-22 |  |  |  |  |  |
| Pruebas al asfalto original |  |  |  |  |  |
| Recuperación elástica 10°C, 20cm/5 min | M-MMP-4-05-026 | Una cada 10 mil kilos de asfaltó | 61 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 6 |
| Recuperación Torsional a 25°C, % | M-MMP-4-05-024 | Una cada 10 mil kilos de asfaltó | 61 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 6 |
| Punto de reblandecimiento, °C | M-MMP-4-05-009 | Una cada 10 mil kilos de asfaltó | 61 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 6 |
| Módulo de corte dinámico G*/sen , kPa, mínimo a 76°C, kPa | ASTM D7175 | Una cada 10 mil kilos de asfaltó | 61 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 6 |
| Pruebas al asfalto después de envejecimiento en vasija de presión y temperatura y aire ASTM D2872 |  |  |  |  |  |
| Pérdida por calentamiento, % | ASTM D2872 | Una cada 10 mil kilos de asfaltó | 61 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 6 |
| Módulo de corte dinámico G*/sen , kPa, mínimo a 76°C, kPa | ASTM D7175 | Una cada 10 mil kilos de asfaltó | 61 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 6 |
| Envejecimiento después de cámara de envejecimiento y presión, ASTM D6521 |  |  |  |  |  |
| Después de PAV, Rigidez de Flexión (S); -12°C MPa | ASTM D6648 | Una cada 10 mil kilos de asfaltó | 61 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 6 |
| Después de PAV valor de la pendiente; -12°C, “m” | ASTM D6648 | Una cada 10 mil kilos de asfaltó | 61 | Una prueba cada 400 m3 o una a cada 1500 m3 | 6 |

Nota:

Adicionalmente, el licitante deberá considerar dentro de su propuesta que tendrá que ejecutar las pruebas que sean solicitadas por los entes fiscalizadores (OIC, ASF y el Residente), cuando así se requiera.

Por otra parte la empresa de supervisión, deberá considerar que en la ejecución del servicio se realizarán las siguientes verificaciones, las cuales se mencionan de forma ilustrativa más no limitativa:

- Verificación de la dosificación de la membrana (volumen de emulsión aplicada vs entre el área cubierta).

- Verificación mediante la inspección visual del suministro del riego de liga

- Verificación de espesores de capas con escantillón antes de la compactación

- Verificación de espesores de capas con secciones topográficas al final de la compactación

- Medición con regla de tres metros para verificar la regularidad la superficie final

- Verificación de temperatura ambiental

- Verificación de espesores del recorte y fresado

- Verificación de la superficie limpia y seca

- Verificación del acabado y configuración final de recorte y de fresado que esté libre de surcos

- Verificación de temperatura de mezclado

- Verificación de temperatura de compactación

- Verificación de temperatura superior de apertura al tránsito

EL NO CONSIDERAR TEXTUALMENTE CADA UNA DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y SU CANTIDAD SEÑALADA EN ESTE APÉNDICE, EN EL DESGLOSE DEL PRECIO UNITARIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSERVACIÓN INTERMEDIA, P.U.O.T., SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA.

| Elaboró Ing. Marco Antonio Flores Martínez Supervisor |  |
| --- | --- |
| Revisó Ing. Mario Rigoberto Lucero Arellano Subgerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura | Aprobó Ing. Ricardo Colunga Rodríguez Gerente de Proyectos y Nuevas Tecnologías |
| Revisó Ing. Jesús Enriquez Toledo Subgerente de Autopistas Zona III, VIII y X | Aprobó Ing. Israel David Montiel Nataren Gerente de Autopistas Zona Norte |